Синтез наночастиц меди и их использование в готовых лекарственных формах

Кузнецов В.В.

Аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E-mail: vladimir19927@yandex.ru

Перед современной наукой, как никогда остро, стоит вопрос поиска новых соединений и лекарственных форм на их основе, обладающих ярко выраженной антимикробной активностью. Это связано, прежде всего, с возрастающей резистентностью штаммов патогенных микроорганизмов к уже существующим антисептикам и антибиотикам.

Перспективным направлением является использование наноразмерных частиц меди,  которые обладают широким спектром антибактериальной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, но в тоже время имеют невысокие показатели токсичности [1]. Вызывает огромный интерес применение меди в ранозаживлении. Наночастицы оказывают не только антибактериальное действие, но и стимулирует процессы регенерации, а так же препятствуют вторичному инфицированию раны, что особенно актуально с учетом нерешенности проблемы профилактики хирургических инфекций, в том числе в стационарах [2].

В настоящей работе наночастицы меди были получены по нескольким методикам. Первая из них заключалась в гетерогенной конденсации частиц меди на зародышевых центрах диоксида кремния. Восстановителем служил боргидрид натрия, в качестве стабилизатора выступали неионогенные водорастворимые полиэлектролиты. Однако вследствие окисления меди гидрозоли начинали проявлять признаки старения, что затрудняло их ввод в готовую лекарственную композицию.

Для решения данной проблемы использовали синтез биметаллических золей «медь-серебро». Как известно, серебро так же проявляет антимикробные свойства, и их совместное применение приводит к синергетическому антибактериальному эффекту.  Особенность данного синтеза заключается в конденсации меди из раствора её соли на образовавшихся ранее зародышевых наночастицах серебра. Необходимость такого поэтапного восстановления металлов требует использования мягкого восстановителя, такого как глюкоза. В качестве стабилизаторов использовались катионные полиэлектролиты (водный раствор поли-(4,9-диоксадодекана-1,12-гуанидина) хлорида, поликватерниум PQ-7). Экспериментальным путем были подобраны оптимальные соотношения компонентов, что позволило получить агрегативно устойчивые золи.

В качестве готовой лекарственной формы были получены гели с биметаллическими наночастицами «медь-серебро». Выбор гелевой основы обусловлен рядом преимуществ: гели быстро и равномерно распределяются на раневой поверхности, не создают «парникового эффекта» и способствуют постепенному высвобождению активного вещества в рану. В качестве базы использовалась полимерная матрица, куда вводился гидрозоль биметаллических наночастиц. В эксперименте была показана высокая бактерицидная активность гелей с золем в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

Литература

- Рахметова А.А. Изучение биологической активности наночастиц меди, различающихся по дисперсности и фазовому составу: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2011. 25 с.

- Бабушкина И.В. и др. Биологическая активность наночастиц меди в эксперименте // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6-6. – С. 1204-1207