Экологически безопасный электролит для осаждения сплава медь-таллий

Дремлева Ольга Юрьевна*

Студентка 2-го курса магистратуры

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

e-mail: hunny_olenka@mail.ru

Разработан способ электросоосаждения сплава медь-таллий, позволяющий удешевить процесс и снизить негативное воздействие химических соединений на природную среду.

Электролит для осаждения сплава медь-талий содержит сульфаты меди, таллия и алюминия, которые могут быть растворены в водном растворе динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты в воде при следующем соотношении компонентов, г/л: сульфат меди - 20 – 30; сульфат таллия - 10 – 20; сульфат алюминия - 25 – 35; раствор динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты в воде - 40 – 50.

Этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯК) в водном растворе названных компонентов обеспечивает образование координационных соединений, где в качестве ионов-комплексообразователей выступают медь, таллий и алюминий, а лигандом является экологически безопасная этилендиаминдиянтарная кислота. Это препятствует гидролизу солей и обеспечивает стабильность электролита (Ig  INCLUDEPICTURE  "http://www.fips.ru/chr/946.gif" \* MERGEFORMATINET CuЭДДЯК = 18,46 [1], Ig INCLUDEPICTURE  "http://www.fips.ru/chr/946.gif" \* MERGEFORMATINET TlЭДДЯК = 35,12 [2] и Ig  INCLUDEPICTURE  "http://www.fips.ru/chr/946.gif" \* MERGEFORMATINET AlЭДДЯК = 13,52 [3]). Процесс осаждения проводят при кислотности электролита pH = 5,5, т.к. это оптимальное значение рН раствора, при котором практически существуют только средние комплексы металлов [4], катодной плотности тока 1,0-3,0 А/дм2 и температуре 20-25oC при непрерывном перемешивании с использованием медных анодов.

Использование предлагаемого электролита позволяет осаждать светлые, полублестящие, прочно сцепленные с медной подложкой покрытия. Покрытия выдерживают изгиб под углом 45o без излома и отслаиваются от основы после нагрева при 250oC в течение 1 часа и последующего резкого охлаждения.

- Бабич В.А., Горелов И.П. Спектрофотометрическое изучение комплексообразования меди с этилендиаминдиянтарной кислотой // Журнал аналитической химии, 1971, Т.26, №10, С. 1943 - 1946

- Горелов И.П., Колосова М.Х. Потенциометрическое исследование комплексообразования таллия (III) с некоторыми комплексонами // Журнал неорганической химии, 1973, Т.18, №1, С. 90 - 94

- Толкачева Л.Н., Никольский В.М. Термодинамические характеристики образования комплексов иона Al3+ с иминодиянтарной кислотой в водных растворах // Журнал физической химии, 2012, Т.86, №3, С. 466 - 469

- Толкачева Л.Н., Никольский В.М. Термодинамические характеристики образования комплексов иона Al3+ с иминодиянтарной кислотой в водных растворах // Журнал физической химии, 2012, Т.86, №3, Рис.2, С. 468

*Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов и доклада.