Синтез и спектральные характеристики нового солевого спиропирана с метильным заместителем в хроменовой части

Пугачев Артем Дмитриевич

Аспирант

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: artem_d_pugachev@mail.ru

Фотохромные превращения спиропиранов в кристаллическом состоянии представляют интерес при создании материалов, которые могут быть использованы для записи, хранения и считывания информации. В таких кристаллах фотоиндуцированные превращения соединений могут приводить к появлению новых нелинейных оптических свойств. Фотохромные превращения нейтральных спиропиранов, связанные с разрывом связи Сспиро–О и последующей изомеризацией молекулы, требуют достаточного свободного пространства и поэтому в кристаллах затруднены в силу плотной упаковки молекул в решётке. Как правило, нейтральные спиропираны в монокристаллах и микрокристаллических порошках в условиях стационарного облучения не проявляют фотоокрашивания, обусловленного образованием открытых мероцианиновых структур, как это наблюдается в растворах или в аморфном состоянии. В связи с этим интерес представляют солевые спироциклические системы, содержащие объемные анионы. В подобных системах рыхлая упаковка кристаллической решетки не создает стерических затруднений для фотоизомеризации закрытой формы спиропирана в соответствующие мероцианиновые изомеры, как это происходит в случае нейтральных спиропиранов. Поэтому перспективные системы могут быть получены на основе молекулярных систем, где в качестве фотохромной компоненты используется положительно заряженный спиропиран, а роль анионной составляющей выполняет достаточно крупный анион.

Синтез спиропирана осуществлялся в изопропаноле при нагревании 2,6-диформил-4-метилфенола с двухкратным избытком перхлората индоленилия. Продукт очищали перекристаллизацией из ацетонитрила. Структура соединения подтверждена спектрами ЯМР 1Н  и COSY 1H-1H, а также результатами рентгеноструктурного анализа.

| 1 | 2 |
| --- | --- |

Было проведено исследование фотохимического поведения растворов соединений 1 и 2 в ацетонитриле. Спектральные характеристики солевого спиропирана 1 и его нейтрального аналога 2 приведены в таблице:

| Соединение | Максимумы поглощения закрытой формы, нм | Максимумы поглощения открытой формы, нм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 246, 274, 295, 393, 464 | 728 |
| 2 | 238, 265, 294, 340 | 427, 556 |

Таким образом, для солевого спиропирана 1 характерен батохромный сдвиг максимумов поглощения по сравнению с нейтральным аналогом 2. Полученное соединения проявляют фотохромные свойства в твердой фазе. Эти обстоятельства позволяют расширить диапазон рабочих длин волн для фотохромов, использующихся в нелинейной оптике и в устройствах записи, хранения и считывания информации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и науки РФ в рамках базовой части внутреннего гранта ЮФУ тема № 213.01-2014/005.