Новый способ синтеза нанокристаллов сульфида цинка в среде ионной жидкости

Пресняков И. А.

Студент 2 курса магистратуры

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: jamanger@gmail.com

Полупроводниковые нанокристаллы с размером в диапазоне 2-15 нанометров, состоящие из 103 - 105 атомов, созданные на основе неорганических полупроводниковых материалов Si, InP, CdSe, ZnS и т.д., покрытые монослоем стабилизатора получили название квантовые точки (КТ). Уникальные оптические свойства квантовых точек делают их перспективным материалом для применения в самых различных областях.

Наночастицы полупроводников могут найти применения в оптоэлектрических системах, таких как светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей, т. е. везде, где требуются варьируемые, перестраиваемые по длине волны оптические свойства.

В работе предложен способ синтеза наночастиц сульфида цинка в среде ионной жидкости – N-децилпиридиний тетрафторборате и изучено влияние концентрации реагентов и ультразвуковой обработки на размеры наночастиц. Размеры наночастиц сульфида цинка в золе определяли методом динамического светорассеяния (ДСР), сканирующей зондовой микроскопии и УФ-спектроскопии.

Рисунок 1. Рельеф поверхности наночастиц сульфида цинка полученных в ионной жидкости См [ZnSO4] = [Na2S] =3.1*10-3 (а) и в водной среде (б).

Установлено, что проведение синтеза в ионной жидкости ведет к образованию наночастиц со средними размерами 7-9 нм в отличие от синтеза в водной среде (более 34 нм). При воздействии УЗ происходит уменьшение среднего размера наночастиц с 7-8 до 2-3 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук (грант № 14.Z56.15.4358-МК)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев Р.Б., Дирин Д.Н.// Квантовые точки: синтез, свойства и применение. Методические материалы. М. 2007. 34 с.