Математическая модель окислительного превращение бутанола в масляный альдегид

Сафаров А.Р.

сотрудник

Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева,

Баку, Азербайджан

E–mail: agil_s@mail.ru

В Институте Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева впервые изучено парофазное окисление бутилового спирта на металлцеолитном катализаторе CuPdCaA. Осуществлен подбор активного состава катализатора и изучены кинетические закономерности протекания реакции. Предложена стадийная схема механизма протекания реакции и разработана кинетическая модель процесса. Результаты экспериментального исследования по подбору активного катализатора для реакции парофазного окисления бутилового спирта показали, что металлцеолитный катализатор CuPdCaA с содержанием катионов Pd2+ и Сu2+ соответственно 1 и 3% от веса цеолита CaA проявляет относительно высокую активность в указанной реакции. Наилучшие результаты были получены при следующих условиях: температура – 1900С; конверсия бутанола – 49.7%; селективность – 99.6% при объемной скорости – 1500 ч-1 и мольном соотношении спирт:кислород:гелий – 1:0.49:4.6. В целях разработки математической модели данного процесса уравнение кинетики было дополнено уравнением теплового баланса и уравнением гидродинамики, учитывающей потерю напора:

Здесь Aii=1,3 – выходы масляного альдегида, масляной кислоты и диоксида углерода; Cpi – значения теплоемкостей компонентов процесса; ΔHRj – значение теплового эффекта j-ой реакции; k1−k3– константы скоростей; K1−K4– константы  адсорбционного равновесия; PC4H9OH, PC4H8O, PO2 – парциальные давления компонентов; α – коэффициент теплопередачи; Tx – температура окружающей среды; T– температура газовой смеси; ni – мольная скорость i-го компонента; N10 – число молей бутанола-1 в сырье; Re – критерий Рейнольдса; D – диаметр реактора; ρгаз – плотность газа; g – ускорение свободного падения; u0 – линейная скорость; dp – эквивалентный диаметр частиц; ε – порозность; μ – вязкость газа; l – длина реактора.

N10ρcat⋅πD24dA1dl=k1K1PC4H9OHK2PO21+K1PC4H9OH+K2PO22N10ρcatπD24dA2dl=k2K3PC4H8OK2PO21+K3PC4H8O+K2PO22N10ρcatπD24dA3dl=k3K3PC4H8OK4PO21+K3PC4H8O+K4PO224ρcatπD2dTdl=−j=13rjΔHRji=17niCpi−αT−Txi=17niCpi

Исследование по модели показало, что положительный тепловой эффект реакции вследствие экзотермичности протекающего процесса сказывается на незначительном увеличение температуры процесса (10-150С). Перепад давления также не слишком высок (0.1-0.2 атм). Поэтому для ведения данного процесса можно рекомендовать использование адиабатического реактора.