Влияние наночастиц железа на подвижность меди в почвах

Глазырина Ирина Андреевна

Студент

Казанский федеральный (приволжский )университет,

Институт экологии и природопользования, кафедра почвоведения, Казань, Россия

E-mail: arshavskaya.95@mail.ru

Тяжелые металлы могут поступать в почвы агроландшафтов с осадками, калом, мочой животных, оросительной водой, часто их содержание превышает региональные значения. Экологическая ситуация в сельском хозяйстве влияет на качество и экологическую безопасность производимой продукции. Попадая в организм человека тяжелые металлы вызывают необратимые явления в органах и тканях и способствуют появлению различных болезней [1]. Для очистки сточных вод и почвы от тяжелых металлов в настоящее время активно используются наночастицы железа, благодаря их специфическим свойствам, таким как: высокая удельная площадь поверхности частиц, большое количество реакционно-активных участков и способность к адсорбции [2].

Целью данной работы являлось изучение влияния наночастиц на подвижность меди в почвах. Наночастицы железа были получены двумя способами: 1 – традиционный (метод восходящего потока), где в качестве основного восстановителя используется NaBH4 [3], 2 – метод зеленого синтеза (с использованием в качестве восстановителей растительных экстрактов листового чая) [2]. После синтеза и очистки, частицы вносились в подзолистые и серые лесные почвы в количестве 0,5 и 1% от массы почвы. Почва предварительно загрязнялась медью на уровне 9, 27 и 90 мг/кг. Через 14 дней после внесения металлических частиц из почвы извлекали подвижные и кислотнорастворимые формы меди. Содержание меди определяли атомно-абсорбционным методом на спектрометре AAnalyst 200 (США).

Результаты опытов показали, что при внесении наночастиц железа содержание подвижной меди в загрязненных почвах значительно снижается. Таким образом, частицы могут адсорбировать до 60% элемента. В серых лесных почвах металлические частицы адсорбировали на своей поверхности гораздо больше меди, чем в подзолистых почвах. Частицы, полученные традиционным методом синтеза с использованием в качестве восстановителя NaBH4, оказались более эффективными, чем частицы полученные методом зеленого синтеза.

Литература

1. Захарова, О.А. Изменение направления эволюции серых лесных почв в результате длительного орошения сточными водами / О.А. Захарова, К.Н. Есенькин // Вестник РГАТУ им П.А. Костычева. – 2011. – № 1. – С.39-42.

2. Huang, L. Green synthesis of iron nanoparticles by various tea extracts: Comparative study of the reactivity / L. Huang // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2014. – V.130. – P.295–301.

3. Ponder, S.M. Remediation of Cr (VI) and Pb (II) aqueous solutions using supported, nanoscale zero-valent iron / S.M. Ponder, J.G. Darab, T.E. Mallouk // Environmental Science & Technology. – 2000. – V.34. – P.2564-2569.