Синтез и люминесцентные свойства комплексов лантанидов с фенил замещёнными 2-(тозиламино)-бензилиден-N-(бензоил)-гидразонами

Рублев П.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: litiumfallen@gmail.com

Координационные соединения редкоземельных элементов (КС РЗЭ) широко используются в современных технологиях благодаря своим особым люминесцентным свойствам. Значительный интерес представляют КС РЗЭ, излучающие в инфракрасном (ИК) диапазоне благодаря их применению в биовизуализации и телекоммуникации. Тем не менее, интенсивность ИК люминесценции всё ещё низка, а типичные значения квантовых выходов не превышают долей процента. Перспективным классом лигандов являются полидентантные основания Шиффа. Так, комплексы иттербия 
с (2-тозиламино)-бензилиденом-N-(бензоил)-гидразоном H2SB0 [1] демонстрируют высокие значения квантовых выходов вплоть до 1,5%. Для того, чтобы, с одной стороны, расширить класс высокоинтенсивных ИК люминофоров, а, с другой стороны, выяснить причины интенсивной ИК люминесценции, объектом исследования в работе были выбраны комплексы лантанидов с лигандами, отличающиеся от лиганда в работе [1] 
(-R0 = Ph) заместителем –Rn (n = 1-4):

Рисунок 1. Органический лиганды (H2SBn)

Лиганды H2SBn (n = 1-4) были синтезированы взаимодействием о-тозиламинобензальдегида и гидразидов соответствующих замещённых бензойных кислот. Комплексы лантанидов были синтезированы в соответствии с уравнением реакции (n = 1-4; Ln = Eu, Gd, Yb, Lu):

Ln(OH)3 + 2H2SBn = Ln(SBn)(HSBn) + 3H2O

Состав КС был подтверждён по совокупности методов элементного, термогравиметрического и рентгенофазового анализов. Данные рентгеноструктурного анализа показали, что комплекс Yb(SB2)(HSB2) имеет мономерное строение, аналогичное Yb(SB0)(HSB0) [1]: КЧ иона иттербия равно 8, он координирует два атома азота и два атома кислорода каждого лиганда.

Комплекс Eu(SB1)(HSB1) демонстрирует сильную зависимость интенсивности ионной люминесценции от температуры, которая объясняется температурно-активированным переносом энергии с  5D0 уровня иона Eu3+ на вышележащий триплетный уровень лиганда. Зависимость интенсивности люминесценции комплекса Eu(SB2)(HSB2) от температуры отсутствует из-за наличия переноса энергии с уровня 5D0 на низколежащее состояние с переносом заряда с лиганда на металл.

Квантовые выходы ИК люминесценции комплексов составили 0,5% для Yb(SB1)(HSB1) и 0,8% для Yb(SB2)(HSB2). Уменьшение величины квантовых выходов по сравнению с работой [1] в случае H2SB1 связано с введение –OH группы, а в случае H2SB2 может быть вызвано уменьшением эффективности переноса энергии с лиганда на металл.

Литература

- Dalton Transactions, 2018, DOI: 10.1039/C7DT04387B