Синтез и рентгенография кристаллических соединений, полученных в гидротермальной системе Bi2O3-NiO-K2O-P2O5-Z-H2O, где Z – CO32-

Лисин Э.Л. Димитрова О.В. Гурбанова О.А. Ямнова Н.А. Волков А.С.

студент

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова

E-mail: eduardolisiano@gmail.com

Научные и практические проблемы природного и искусственного кристаллогенезиса, проходящих в гидротермальных системах из-за своей сложности изучения остаются актуальными в настоящее время. В природных поликомпонентных системах могут образовываться сложные по составу кристаллы, обладающие оригинальными структурами.

Цель исследований – изучение кристаллообразования в гидротермальной системе Bi2O3-NiO-K2O-P2O5-Z-H2O, где Z – CO32-

***

В результате исследования были получены зеленые, прозрачные, призматические кристаллы (рис.1) псевдоромбической формы размером 0.3–1 мм по удлинению. Структура содержит два атома висмута в ячейке, окруженных 6 в первом и 7 во втором случае кислородами в первой координационной сфере с расстояниями Bi-O от 2.12 до 2.90А, среднее <2.42>, РО4-тетраэдры со расстоянием Р-О 1.55А, и NiО6 октаэдры с расстояниями Ni-O от2.02 до 2.09А, среднее <2.05>. Вдоль оси b NiО6 октаэдры соединены по вершинам в цепочки, декорированные РО4-тетраэдрами. Атомы Bi соединяют цепочки в трехмерный каркас (рис. 2).

В среднетемпературных гидротермальных условиях получен новый висмут-никелевый фосфат [O2NiBi2](OH)(PO4).  Структура полученного нового висмут-никелевого фосфата является полным структурным аналогом висмут-медного ванадата (минерала намибит).

Рис. 1 							Рис. 2

Литература

1. Литвин Б.Н., Пополитов В.И. Гидротермальный синтез неорганических соединений. М.: Наука, 1984

2. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Книга 3. М.: Изд. Недра 1994 г.

3. Иванов. В.В. Экологическая геохимия элементов. Книга 2. М.: Изд. Недра 1994 г.

4. Taylor S.R. // Nature. 1968. V. 208. P. 944.

5. Пушарский Д.Ю.// Рентгенография минералов: Изд. Геоинформмарк 2000 г.