Разработка методики получения стержневидных наночастиц Fe3O4, покрытых полиэтиленимином

Храмцов М.А.1, Никитин А.А.2

студент, аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия, 2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maxkhramtsoff@gmail.com

Наночастицы магнетита являются одним из наиболее перспективных современных материалов для биомедицинского применения. Магнитные свойства оксида Fe3O4 и возможность покрывать наночастицы различными биосовместимыми лигандами позволяют разрабатывать методики для как диагностики злокачественных опухолей на основе флуоресценции и магнитно-резонансной томографии, так и лечения онкологических заболеваний посредством магнитной гипертермии и адресной доставки лекарственных препаратов. Особый интерес представляют наночастицы магнетита, обладающие сильной анизотропией формы.

В рамках данного исследования была разработана методика двухстадийного синтеза стержневидных наночастиц магнетита, покрытых полиэтиленимином (PEI).

Методом гидролиза в присутствии PEI из хлорида железа (III) были получены стержневидные наночастицы акагенита β-FeOOH. Были проведены синтезы с разветвлённым высокомолекулярным PEI (Mw = 25000) и низкомолекулярным PEI (Mw = 600). Установлено, что, варьируя вид и концентрацию полиэтиленимина во время синтеза, можно влиять не только на толщину полимерного слоя на поверхности частиц, но и на размер получающихся стержней.  Было проведено сравнение стабильности частиц и выполнен комплекс физико-химических методов анализа полученных наностержней.

Восстановление акагенита β-FeOOH до магнетита Fe3O4 проводилось в реакторе микроволнового синтеза в режиме циклического нагрева. В качестве восстановителя использовался гидрат гидразина. Была проведена оценка влияния количества циклов нагрева и объёма восстановителя на морфологию получаемых наночастиц.

Исследования показывают, что в результате восстановления получаются частицы магнетита стержневидной формы с размером 40×2 нм. Измерения дзета-потенциала свидетельствуют о сохранении слоя полиэтиленимина на поверхности частиц. Были проведены in vitro и in vivo исследования наностержней. Измерения магнитных свойств показали наличие высокой коэрцитивной силы, что позволило судить о возможности применения стержневидных наночастиц магнетита для магнитной гипертермии, что было подтверждено экспериментально.

Таким образом, была разработана методика получения стабильных стержневидных наночастиц Fe3O4, покрытых полиэтиленимином.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-00-00442. Выражаю благодарность М.А. Абакумову, заведующему лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС», на базе которой была проведена представленная научная работа.