Взаимное влияние относительного содержания металлической и диэлектрической компонент на фазовый состав и субструктуру нанокомпозитов Cox(MgF2)1-x

ДомашевскаяЭ.П.1, ИвковС.А.1, Ситников А.В. 2, Стогней О.В.2

1Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж

2Воронежский государственный технический университет, Воронеж

E-mail: ivkov@phys.vsu.ru

Наногранулированные композиты 3d-металл-диэлектрик  вызывают интерес благодаря наличию таких свойств, как гигантское магнитосопротивление, аномальный эффект Холла и других.

Исследуемые нами гетерогенные пленочные нанокомпозиты разного состава Cox(MgF2)1-x, были получены ионно-лучевым распылением составной мишени на стеклянную подложку.  Мишень представляла собой металлическую пластину Co с расположенными на её поверхности пластинами диэлектрика MgF2 одинакового размера, но на различном расстоянии друг от друга. Это позволяло напылять нанокомпозиты с разным процентным соотношением металлической и диэлектрической компонент.  Исследуемые образцы были исследованы методом рентгеновской дифракции (РД) на дифрактометре ДРОН-4 и ИК-спектроскопии на спектрофотометре.

а)                                                                                    б)

Рис 1. Дифрактограммы образцов (а)  и  ИК-спектры (б) образцов Cox(MgF2)1-x

Результаты РД показали, что с увеличением содержании в композите металлической компоненты   Со х ≥0.42 в композитах Cox(MgF2)1-x формируются нанокристаллы кобальта гексагональной сингонии с преимущественной ориентацией [001]. С повышением содержания диэлектрической компоненты MgF2  в композите происходит формирование нанокристаллической фазы фторида кобальта (Рис.1а). Таким образом, та фаза, относительное содержание которой в составе композита преобладает, образует нанокристаллы, независимо от того,  является ли она металлической или диэлектрической.   Моды, обнаруженные на ИК-спектрах методом полного внутреннего отражения, относятся к диэлектрической фазе (Рис.1б).