Создание медь-молибденового металлического композита для эффективного терморегулирования в электронных системах

Половинкина Ю.Н., Шаненкова Ю.Л.

студент, аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Отделение электроэнергетики и электротехники, Томск, Россия

E-mail: xyulyashax@mail.ru; julia_kolganova@mail.ru

В сборках силовых полупроводниковых элементов, находящихся в эксплуатационных режимах, одна из больших проблем для терморегулирования становится увеличивающая плотность энергии. Недостаточное охлаждение негативно сказывает на эффективности и надёжности полупроводниковых компонентов. По статистике, более 50% случаев отказа электронных компонентов объясняется именно повышенной температурой. Для устранения данного рода проблем полупроводниковые компоненты устанавливаются на специальные пластины, которые используются в качестве элементов отвода тепла [1-2]. Однако материалы для таких пластин должны быть подобраны таким образом, чтобы полупроводниковые элементы лучше выдерживали температурные циклы в процессе эксплуатации. Целью настоящей работы является получение объёмных композитов на основе мелкодисперсных порошков молибдена и меди, а также изучение теплофизических свойств.

Для получения объемных образцов в пресс-формы из графита засыпались порошки молибдена и меди в следующих соотношениях: Mo – 70%, Cu – 30%. Далее производилось спекание в SPS-установке при параметрах: P = 60 МПа, время выдержки − 10 минут, рабочая среда спекания – вакуум. Были получены несколько объемных образцов при различной температуре спекания (1000‒1100 ºС), с шагом Δt = 20 °C. Порошок молибдена был получен с помощью электровзрыва проводников, а порошок меди был синтезирован в системе на основе коаксиального магнитоплазменного ускорителя с медными электродами.

Для полученных образцов был проведён рентгеновский структурно-фазовый анализ на дифрактометре Shimadzu XRD-7000S. Обработка результатов XRD анализа производилось с помощью программной среды «Powder Cell 2.4» с базой структурных данных PDF4+.Результаты анализа показали, что преобладающими фазами в продуктах являются молибден с кубической сингонией и медь с такой же сингонией.

При помощи сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-3000 также исследована микроструктура полученных продуктов. Результат показал, что наиболее оптимальной температурой спекания является 1040 °C, т.к. для данного образца характерна высокая плотность ввиду минимального количества межзёренных пространств. Также в образце, полученного при такой температуре, частички имеют минимальный размер, что обеспечивает их более плотное прилегание друг к другу.

Таким образом, в работе отображены результаты, свидетельствующие о получении объёмных композитов на основе мелкодисперсных порошков молибдена и меди. Наличие данных фаз подтверждено результатами рентгеноструктурного анализа. Также по результатам исследования микроструктуры выявлена оптимальная температура спекания образца, и она составляет 1040 °.

Литература

- Wang, D. The sintering behavior of ultra-fine Mo–Cu composite powders and the sintering properties of the composite compacts // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2014, 42. p. 240-245.

- Wang, D. Fabrication of Mo-Cu composite powders by heterogeneous precipitation and the sintering properties of the composite compacts // Journal of Alloys and Compounds. 2016, 674. p. 347-352.