# Осушение газов с помощью мембранного контактора газ-жидкость на микропористых половолоконных мембранах

Поярков А.А., Петухов Д.И., Лукашин А.В.,

Елисеев Ар.А., Елисеев Ан.А.

МГУ имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, г. Москва, Россия

E-mail: poyar.msu@gmail.com

Осушение сжатых газов является важнейшей технологической задачей в процессах компримирования атмосферного воздуха для предприятий электроники и химической промышленности, холодильных складов и цехов, пневматических систем, подготовки природного и попутного нефтяного газа к трубопроводному транспорту. При этом реализуемые промышленные системы подготовки газа отличаются отсутствием стандартных решений и предполагают проектирование под конкретные условия газоподготовки на промышленных объектах. В настоящее время, для удаления паров воды из осушаемого газа используют 4 основных технологии: рефрижераторная, адсорбционная, абсорбционная и мембранная.

Целью данной работы является разработка методики осушения газа с использованием триэтиленгликоля в качестве абсорбента в мембранном контакторе, представляющем собой сборку пористых полипропиленовых половолоконных мембран с щелевыми порами 100 × 500 нм. Эксперимент проводился при помощи потока газа с внутренней стороны волокна и абсорбента, циркулирующего с внешней стороны с целью лучшего раздела границы фаз. Изучено влияние скорости потока газа, скорости циркуляции жидкости и содержания воды в растворе триэтиленгликоля при работе мембранного контактора.

Результаты проведенных экспериментальных исследований процесса мембранно-абсорбционного осушения были сравнены с ранее опубликованными результатами. В данной работе исследована возможность осушения воздуха с использованием мембранных контакторов, изготовленных из полипропилена. С использованием модуля из полипропиленового полого волокна площадью 0,37 м2 удалось достичь температуры точки росы равной -10°С при скорости потока осушаемого воздуха - 2 л/мин (абсолютное значение скорости потока паров воды через мембрану 1e-4 моль/(м2*с)), в то время как использование обратной нами схемы подачи потоков позволило достичь температуры точки росы -10°С при потоке осушаемого воздуха до 20 л/мин при сходном давлении и площади мембранного модуля 0,58 м2 (абсолютное значение скорости потока паров воды через мембрану 2,2e-4 моль/(м2*с). Увеличение давления процесса осушения до 0.6 МПа позволяет достичь температуры точки росы -15°С при потоке осушаемой смеси до 70 л/мин.

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе предложенной схемы подачи осушаемого газа и абсорбента при проведении мембранно-абсорбционного процесса осушения воздуха. Следует отметить, что использование триэтиленгликоля в качестве абсорбента позволяет получать гораздо более низкие температуры точки росы по сравнению с использованием в качестве абсорбентов растворов LiCl, LiBr или CaCl2

Эти результаты определяют перспективность использования пористых мембранных контакторов для осушения воздуха и подготовки природного газа для транспортировки по трубопроводам.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках соглашения о предоставлении субсидии № 14.604.21.0177 от 26.09.2017 уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60417X0177