Синтез и исследование Co-замещенных перовскитов La1-xCax(Fe,Co)1-y(Mo,Mg)yO3-δ

Стребков Д.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: diman1670@mail.ru

Топливные элементы (ТЭ) являются одним из перспективных источников энергии, так как в процессе преобразования энергии окислительно-восстановительной реакции в электрическую минуется малоэффективная стадия горения, за счет чего достигаются большие значения КПД. Одной из разновидностей ТЭ являются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), где в качестве электролита используется керамический оксид, обладающий высокой кислород-ионной проводимостью. Область применения подобных установок обширна, но наиболее важным выделяют 2 направления: гибридные источники тепла и электричества для домов и активная защита трубопроводов от коррозии.

Однако их применение во многом ограничено проблемой осаждения серы и углерода на поверхности анода в случае использования некачественного топлива, что приводит к быстрой деградации мощностных характеристик устройства. Использование симметричных ТОТЭ (СТОТЭ), где в качестве анода и катода используется один и тот же материал, позволяет решить эту проблему. Переключение потока окислителя и восстановителя, т.е смена ролей анода и катода, позволяет очистить электроды от нежелательных примесей.

Сложные оксиды со структурой перовскита общего состава ABO3-δ, содержащие в В-подрешётке катионы d-металлов, такие как Ti-Fe, Mo, Nb, считаются лучшими кандидатами для электродных материалов в СТОТЭ []. Ранее в нашей научной группе были синтезированы новые соединения состава (La,Ca)(Fe,Mg,Mo)O3-δ со структурой ромбически-искажённого перовскита и показана их перспективность применения в качестве электродного материала для СТОТЭ []. С целью улучшения каталитической активности в реакции восстановления кислорода на катоде, а также повышения электронной проводимости, представляет интерес дальнейшая модификация химического состава этих перовскитов путем частичного замещения катионов Fe на катионы Co.

Целью данной работы является синтез сложных оксидов La1-xCax(Fe,Co)1-y(Mo,Mg)yO3-δ, а также изучение их высокотемпературной электропроводности и термического расширения.

В процессе работы была оптимизирована методика синтеза и получены две серии составов La0.3Ca0.7Fe0.5-хCoxMg0.25Mo0.25O3- и La0.3Ca0.7Fe0.6-хСохMg0.175Mo0.225O3-, х = 0.05-0.1. Катионный состав перовскитов подтвержден методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Исследование при помощи рентгенографии выявило, что полученные фазы кристаллизуются в структурном типе GdFeO3 (пр. гр. Pnma). Показано, что новые перовскиты устойчивы в восстановительной атмосфере (Ar/H2, 8%) при 1173К.

Термическое расширение исследовали методом дилатометрии. Установлено что на воздухе КТР оксидов относительно невысоки и составляют 12-13 ppmK-1 в температурном интервале 298-1173К, что близко к КТР стандартного материала электролита GDC (12.5 ppmK-1).

S. W. Tao , J. T. S. Irvine, A redox-stable efficient anode for solid-oxide fuel cells// Nat. Mater. 2 (2003), p. 320-323;

S.Ya. Istomin, A.V. Morozov, M.M. Abdullayev, M. Batuk, J. Hadermann, S.M. Kazakov, A.V. Sobolev, I.A. Presniakov, E.V. Antipov, High-temperature properties of (La,Ca)(Fe,Mg,Mo)O3-δ perovskites as prospective electrode materials for symmetrical SOFC// Solid State Chemistry 258 (2018), p. 1-10.