Получение наночастиц por-Si для адресной доставки лекарств

Слипченко Е.А., Абрамова Е.Н., Хорт А.М., Львовский А.И.

студент, аспирант, сотрудник к.х.н., сотрудник к.х.н.

Московский технологический университет. Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: slipchenko-katya@mail.ru

Целенаправленная доставка лекарств в патологические зоны человеческого организма - способ повышения эффективности действия лекарств. Одним из перспективных направлений является использование наноструктурированных контейнеров, которые должны обладать биосовместимостью, биодеградацией и нетоксичностью. Так как пористый кремний (por-Si) соответствует указанным выше требованиям [2,3] он является перспективным материалом для таких целей. Для использования пористого кремния в качестве наноконтейнеров следует учитывать его характеристики, включая радиальные и осевые размеры пор, пористость, химический состав поверхности и её электронное состояние. На основе установленных в предыдущих исследованиях [1] закономерностей технологического порядка выбраны условия получения por-Si.

В ходе работы использовались пластины кремния n- и p-типа проводимости с удельным сопротивлением в диапазоне ρ = (0,01-100) Ом см, ориентацией (100) и (111). Слои por-Si были получены электрохимическим травлением кремния. Травление осуществлялось в гальваностатическом режиме растворами фтористоводородной кислоты (45% HF) в H2O или C2H5OH (96%). Размер, форма и ориентация нанопор, толщина нанопористых слоев определялись с использованием электронного микроскопа JEOL и оптического микроскопа POLARM R. Химический состав поверхности por-Si исследовали с помощью инфракрасной спектроскопии на спектрофотометре Equinox 55 (Bruker). Частицы por-Si были получены путем ультразвуковой обработки пористых слоев в течение 4 часов. Были исследованы размеры наночастиц por-Si с помощью фотонной корреляционной спектроскопии на анализаторе размера частиц DelsaTMNano и методом основанном на дифференциальном рассеяние интенсивности поляризации (PIDS) на устройстве LS13320.

Основываясь на ключевых закономерностях образования por-Si, были выбраны условия травления для получения por-Si с требуемыми характеристиками. Получены наночастицы для адресной доставки лекарств. Начаты исследования по загрузке лекарств в частицы por-Si.

Литература

- Абрамова Е.Н., Хорт А.М., Яковенко А.Г., Швец В.И. Формирование нанопор в процессе электролитического травления кремния в растворах фтористоводородной кислоты // Неорганические материалы. 2015 Т. 51. №. 8. С.815-822.

- Nalin H. Maniya, Sanjaykumar R. Patel, Murthy Z.V.P. Drug delivery with porous silicon films, microparticles, and nanoparticles.// Reviews on Advanced Materials Science. 2016. №44(3). р. 257-272.

- Kumeria T., McInnes S.J.P., Maher S., Santos A. Porous silicon for drug delivery applications and theranostics: recent advances, critical review and perspectives// Expert Opinion on Drug Delivery 2017. №14(12). р. 1407-1422.