Люминесцирующие нанодисперсии органического и силикатного типов для иммунофлуоресцентного медико-биологического анализа

Логинова О.Д., Грищенко А.С.

Московский государственный областной университет, Москва, Россия

E-mail: odlogin@yandex.ru

Изучены методы получения и свойства наночастиц органического и силикатного типов, допированных комплексами европия c β-дикетонами (1-3). Определены размеры частиц турбодиметрическим методом и по микрофотографиям, полученным методом электронной микроскопии.

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |

Размер наночастиц в органических дисперсиях, полученных эмульсионной полимеризацией в системе стирол-дивинилбензол–метакриловая кислота в присутствии додецилсульфата натрия, колеблется в пределах 45-160 нм в зависимости от условий получения и концентрации вводимого люминесцирующего комплекса [1].

Силикатные нанодисперсии получены на основе дезагрегированного материала аэросил марок А-300 и А-380 в условиях ультразвукового облучения разной мощности. Показано, что аэросил, в обычной форме существующий в виде агломератов микронных размеров, под воздействием ультразвука в воде образует нанодисперсии (≈60 нм), устойчивые без стабилизирующих добавок, по крайней мере, в течение нескольких месяцев. Высокая сорбционная емкость аэросилов позволяет допировать их комплексами европия (1-3) с образованием люминесцирующих дисперсий, при этом размеры нанофазы увеличиваются на 30-40%.

Полученные нанодисперсии органического и силикатного типов имеют интенсивную люминесценцию европия с типичной узкой полосой (615 нм, 5D0→7F2), инициируемую возбуждением в области 340-390 нм. Регистрируемые уровни люминесценции нанодисперсий, как правило, существенно превышают уровни светимости комплексов в сравнимой концентрации, что позволяет считать их перспективными для разработки маркеров биочипов для иммунофлуоресцентного анализа.

Авторы выражают благодарность д.х.н., проф. Васильеву Н.В., к.х.н., с.н.с. ГосНИИ БП Парамонову Д.В., к.т.н., с.н.с. МГУ Абрамчуку С.С.

Литература

1. Логинова О.Д., Кострюкова Т.С., Парамонов Д.В., Васильев Н.В. Флуоресцирующие нанодисперсии, содержащие β-дикарбонильные комплексы европия// Тезисы докладов I Всероссийской молодёжной школы-конференции «Успехи синтеза и комплексообразования». Российский университет дружбы народов. М., 2016. С. 227.