Синтез кубической фазы карбида вольфрама прямым плазмодинамическим методом с помощью установки на основе КМПУ

Малофеева П.А.1, Шаненкова Ю.Л.2, Шаненков И.И.2

1студент, 2аспиранты

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Инженерная Школа Энергетики, Отделение Электроэнергетики и Электротехнки, г. Томск, Россия

E-mail: Malofeeva_polina_a@mail.ru

Карбид вольфрама существует в трех кристаллических модификациях: гексагональный WC, W2C и кубический WC1-x. Гексагональным фазам карбида вольфрама присущи свойства сверхтвёрдых материалов. Из литературы известно, что кубическая фаза обладает уникальнейшим свойством - высокой поверхностной реакционной активностью, что делает возможным использовать ее в качестве катализатора для электрокаталитического получения водорода. Проблема получения кубической фазы заключается в том, что она существует в узком диапазоне температурной стабильности, по этой причине все, известные на сегодняшний день, способы ее получения обладают низким выходом данной фазы [1].

В данной работе предлагается новый уникальный метод получения нанопорошков кубической фазы карбида вольфрама с помощью установки на основе коаксиального магнитоплазменного ускорителя (КМПУ), с помощью которой удалось получить и сохранить при нормальных  температурах метастабильной кубическую фазу карбида вольфрама WC1-x. Методика проведения эксперимента рассмотрена в статье [2].

В результате эксперимента был получен нанопорошок карбида вольфрама, качественный состав которого был исследован методами рентгеновской дифрактометрии. Рентгеновский анализ показал, что полученный нами образец состоит из: вольфрама, углерода, гексоганального карбида вольфрама и кубической фазы карбида вольфрама. Количественно преобладает фаза WC1-х (83,7636%), также присутствуют фазы W2C(13,95%), W(0,5765%), C(0,646%) WC(0,576%) (рис. 1). Эти данные подтверждают, что синтезированный порошок преимущественно состоит из WC1-х.

Рисунок 1 – Ретнгеновская дифрактограмма

Таким образом, в данной работе предлагается уникальный метод получения редкой кристаллической модификации карбида вольфрама - WC1-х  высокой степени чистоты (до 88%). Присутствие и количественное доминирование данной фазы подтверждено результатами XRD.

Литература

- S. Aravinth, Binu Sankar, M. Kamaraj, S. R. Chakravarthy, R. Sarathi. Synthesis and characterization of hexagonal nano tungsten carbide powder using multi walled carbon nanotubes// Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials.- 2012.- N 33.- P. 53-57.

- Сивков А.А., Сайгаш А.С., Пак А.Я., Евдокимов А.А. Прямое получение нанодисперсных порошков и композиций в гиперскоростной струе электроразрядной плазмы// Нанотехника. – 2009. - N 2(18).- C. 38-44.