Повышение устойчивости вариативных градиентно-пористых кремниевых

структур к водным растворам с помощью графено-подобных пленок

Силина М.Д, Рубцова К.И

студент, студент

НИТУ «МИСИС», ИНМиН, Москва, Россия

E-mail: theinnercrow@yandex.ru

Получение большего количества информации о взаимодействии пористого кремния с водными растворами представляется важными, так как пористый кремний получают методом анодирования в электролитах, содержащих воду с последующей отмывкой и просушкой. Также, многие области применения предполагают контакт пористого кремния и воды.

Проведен сравнительный анализ взаимодействия вариативных градиентно-пористых кремниевых структур с водой.  Исследовано влияние пассивации поверхности стенок пор графено-подобными пленками на устойчивость к водным растворам. Оценка устойчивости производилась по зависимости изменения показателя pH от времени выдержки образцов в воде. Выявлено, что образец, защищенный графено-подобной пленкой, продемонстрировал более высокую устойчивость  к влиянию воды, о чем свидетельствует  насыщение значения pH раствора от времени выдержки, в то время как образец без графено-подобной пленки был по итогу разрушен. Исследованы зависимости коэффициента отражения от длины волны падающего света. Коэффициент отражения образцов с графено-подобным слоем оказался выше, чем у мелко структурированного в результате разрушения образца без пассивации графено-подобной пленкой.

Для образцов с разной толщиной пористого слоя, получены зависимости изменения показателей pH от времени выдержки в воде. Фотографии поверхности и поперечных сколов, полученные на электронном микроскопе, показали, что чем глубже пористый слой, тем сильнее происходит растрескивание поверхности, вплоть до полного механического разрушения верхнего нанопористого слоя.  Полученные данные, свидетельствуют о том, что спад показателей pH может происходить из-за удаление с поверхности остаточных загрязнений и адсорбированных на поверхности пор материалов, приводит к тому, что возрастает кислотность раствора. Также на поверхности крупных пор, возможно, присутствие слоев нанопор [2], состоящие из нано кристаллитов кремния, которые взаимодействуют с водой согласно следующей реакции [3]:

Si – OH  Si – O- + H+

Сделаны следующие предположения:

- Градиентно-пористые структуры с вариативной морфологией с меньшей глубиной пористого слоя более устойчивы к выдержке в воде.

- Пассивация вариативной градиентрно-пористой структуры графено-подобными слоями существенно повышает устойчивость структуры в воде.

- Наличие покрытия из графено-подобной пленки  позволяют использовать пористый кремний для микротопливных элементов, аккумуляторов, суперконденсаторов и т.д.

Литература

- Starkov V., Gavrilin E. Gradient – porous structure of silicon //Phys. stat. sol. 4, No.6, 2026-2028,2007

- Бардышев И.И., Мокрушин А.Д. и др. Нанопоры в макропористом кремнии. //Неорганические материалы, т.40, №11,1287-1292, 2004

- Тутов Е.А. Гетерофазные процессы при взаимодействии пористого кремния с водой, 131-136, 2009