Получение тонкопленочных материалов переменного состава V1-xTixO2, обладающих переходом диэлектрик ‒ металл, для оптоэлектронного применения

Акбар Ф.Я., Шароваров Д.И.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: akbar.fariya@yandex.ru

Тонкопленочные материалы на основе диоксида ванадия вызывают большой интерес, благодаря своим уникальным оптоэлектронным свойствам. При температуре 68оС происходит почти мгновенный (<1 пс) обратимый фазовый переход диэлектрик-металл с резким изменением сопротивления (до 105 раз для монокристаллических образцов) и оптической прозрачности в ИК- и ТГц- диапазонах. Введение в пленки TiO2 позволяет получить самоорганизованные структуры, образующиеся в процессе спинодального распада твердых растворов VO2-TiO2, с формированием чередующихся ламелей, обогащенных ванадием и титаном, соответственно. При этом происходит существенное изменение свойств образцов в результате стабилизации высокотемпературной фазы VO2 вследствие близости параметров элементарных ячеек TiO2(R) и VO2(R).

Целью данной работы является синтез равномерных тонких пленок состава V1-xTixO2 на подложках r-Al2O3, а также исследование процесса спинодального распада в полученных образцах.

Тонкие пленки на основе диоксида ванадия и диоксида титана были получены методом химического осаждения из газовой фазы (MOCVD) по реакции пирогидролитического разложения координационных соединений ванадия (IV) и титана (IV), и охарактеризованы рентгенофазовым анализом. В качестве прекурсоров использовали VO(thd)2 и TiO(thd)2 в соотношении 3:2. После осаждения пленки подвергали нагреву с переходом в гомогенную область твердого раствора VO2-TiO2, а затем, понизив температуру, наблюдали расслоение на две отдельные фазы – обогащенную ванадием и обогащенную титаном. При проведении спинодального распада варьировали температуру и время состаривания гомогенного твердого раствора.

Результаты рентгенофазового анализа подтверждают образование фаз, обогащенных ванадием и титаном, в образцах при спинодальном распаде твердого раствора V1-xTixO2. Продемонстрировано влияние температурно-временного режима спинодального распада на состав фаз-продуктов распада, а также на электрические и оптические свойства пленок.