Межслоевая самосборка планарных нанокомпозитов на основе сурьмы и графита

Тестов Д.А., Куликова Т.В.

студент

Воронежский государственный университет,

физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: dmitriytestov@gmail.com

В настоящее время активно развивается область материаловедения, связанная с созданием функциональных композитных материалов, уже хорошо зарекомендовавших себя в аэрокосмической и строительной сферах. Одним из наиболее перспективных композитных материалов для систем хранения энергии является композит сурьма-углерод, так как сурьма как электродный материал обладает большой удельной емкостью – 660 мАч/г, а углерод эффективно предотвращает деградацию материала [1-3]. Многие из методов получения этого композита длительные и энергозатратные, в связи с чем ведется активный поиск высокопроизводительного синтеза композита сурьма/углерод с характеристиками, превосходящими графитовые электроды.

Целью настоящей работы является экспериментальное и теоретическое изучение условий формирования планарных композитных структур в коллоидных растворах слоистых прекурсоров с разным типом межслоевого взаимодействия: сурьмы и графита.

С целью получения планарных структур сурьмы и графита и композитов на их основе использовалось многочасовое ультразвуковое воздействие на коллоидные растворы механически измельченных исходных прекурсоров в смеси изопропилового спирта и воды. Методами сканирующей электронной микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света и рентгено-структурного анализа проведена морфологическая и структурная характеризация полученных планарных наноструктур графита, сурьмы и композитов на их основе.

Определены режимы возникновения самоактивированных коллоидных растворов изопропанол/сурьма, сопровождающихся наличием длинновременных нелинейных гидродинамических эффектов в коллоидном растворе, коррелирующих с периодическим изменением размеров частиц в растворе. Теоретически показано, что мультислои сурьмы отличаются по своим зарядовым свойствам и наблюдаемые экспериментально процессы свидетельствуют о наличии в объеме раствора 2D структур с различным числом слоев, различающиеся типом и величиной заряда. Электростатически активная среда коллоидного раствора создает условия для межслоевой самосборки как планарных структур исходных прекурсоров, так и композитных структур на их основе.

В результате получены многослойные 2D аллотропы сурьмы и графита, а также два типа композитных структур: многослойная структура мультиграфен/сурьма и полиморфная – мультиграфен/нановолокна [4].

Литература

- Wen Luo, Pengfei Zhang, Xuanpeng Wang et al. Antimony nanoparticles anchored in three-dimensional carbon network as promising sodium-ion battery anode // Journal of Power Sources, 2016, no. 304 (340e345), DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.11.047

- Fang Wan, Jin-Zhi Guo, Xiao-Hua Zhang et al. In-situ-binding Sb Nanospheres on Graphene via Oxygen Bonds as Superior Anode for Ultrafast Sodium Ion Batteries // ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, no. 8 (12), pp. 7790–7799, DOI: 10.1021/acsami.5b12242

- Ning Zhang, Yongchang Liu, Yanying Lu et al. Spherical nano-Sb@C composite as a high-rate and ultra-stable anode material for sodium-ion batteries // Nano Res., 2015, 8:3384, DOI:10.1007/s12274-015-0838-3

- Т.В. Куликова, А.В. Тучин, Д.А. Тестов, Л.А. Битюцкая Межслоевая самосборка 2D нанокомпозитов на основе слоистых прекурсоров // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2017. – Т. 19. №3. – С. 368-375.