Кристаллическая структура и физико-химические свойства перовскитоподобных оксидов общего состава 
Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 0.5, 1, 1.5, 2)

Головачев И.Б., Ахмадеев А.Р., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е.

студент

Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина

620000, г. Екатеринбург, пр. Мира 19

E-mail: IB.Golovachev@ya.ru

Исследование перовскитоподобных фаз состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ (где А – лантаноид, допированный щелочноземельным металлом А’, а В и В’- атомы 3d-металла (Fe,Co)) является одной из наиболее перспективных задач современной химии. Данные сложные оксиды могут использоваться как кислородные мембраны, электроды топливных элементов и т.д. Целью данной работы явились исследование кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и общей проводимости перовскитоподобных материалов Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 0.5, 1, 1.5, 2) в зависимости от температуры.

Образцы синтезировали по глицерин-нитратному методу. Отжиг образцов проводился при температуре 1100ºC на воздухе с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически. По результатам анализа установлено, что образцы, отвечающие составам Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0.125; x=0; 0.5, 1, 1.5) яляются однофазными.

Кислородную нестехиометрию () сложного оксида Sm1.875Ba3.125Fe5O15-δ изучали методом кулонометрического титрования как функцию температуры (в интервале 800-1100°C) и парциального давления кислорода (от 10-7 до 0.21 атм). Абсолютное содержание кислорода в образце, приведенное к комнатной температуре на воздухе, определяли методом йодометрического и термогравиметрического титрования.

Общую электропроводность и коэффициент Зеебека (коэффициент Термо-ЭДС) оксидов Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 1) изучали 4-х контактным методом в широком диапазоне температур и парциальных давлений кислорода.

Кристаллическая структура сложных оксидов Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 0.5, 1, 1.5) была описана в рамках кубической (пр.гр. Pm3m) элементарной ячейки. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что при замещении самария на барий происходит упятерение параметра c кристаллической решетки относительно параметра кубического перовскита.