Влияние различных видов очистки наноалмазов на их свойства

Лачко А.В.1, Вервальд А.М.1, Кудрявцев О.С.2

студент, аспирант, аспирант

1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

2Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова Российской Академии Наук, Москва, Россия

Email: lachko.av15@physics.msu.ru

В настоящее время наноалмазы (НА) широко применяются в различных областях науки и промышленности. Наноалмазы улучшают качество микроабразивных и полировальных составов, смазочных масел, абразивных инструментов, полимерных композиций и т.д. [1]. Активно используются НА в биомедицине в качестве флуоресцентных биомаркеров, носителей лекарств, адсорбентов тяжёлых металлов, основ для различного рода биоконъюгатов [2]. В каждом конкретном применении важную роль играют определенные свойства НА: для повышения качества смазочных масел необходима высокая механическая устойчивость алмазных частиц, для применения НА в качестве биомаркеров требуются их интенсивные стабильные флуоресцентные свойства. В свою очередь, свойства НА существенно зависят от метода их синтеза и очистки. Поэтому изучение зависимости свойств наноалмазов от методов их получения и обработки поверхности является актуальной задачей.

Наноалмазы можно получить множеством способов. Наиболее распространённые из них: детонационный синтез, синтез при сверхвысоких давлениях и температурах, абляционные методы, химическое осаждение из газовой фазы. При получении НА этими методами,  самым дешёвым из них – методом детонационного синтеза, на поверхности наноалмазов образуются графитизированные участки sp2-гибридизированного углерода, а также к поверхностным атомам углерода присоединяются различные функциональные группы. Однако во многих задачах требуются наночастицы, функционализированные определёнными химическими группами и очищенные от графита. Различной функционализации поверхности наноалмазов можно добиться, изменяя среду синтеза НА или проводя очистку поверхности НА: путём обработки в кислотной среде, методом озонирования, отжигом при высоких температурах.

В данной работе исследовались два вида наноалмазов, подвергнутых четырём различным вариантам очистки поверхности: отжигу, озонированию, обработке в хлорной кислоте, обработке в смеси азотной и серной кислот. Методами флуоресцентной спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света и ИК спектроскопии водных суспензий НА было изучено влияние метода очистки на поверхностные и флуоресцентные свойства наноалмазов. На основании проведённых исследований разработаны рекомендации по очистке наноалмазов для их применения в конкретных задачах.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-12-01481).

Литература

- 1. П Витязь, А Ильющенко, В Жорник. Наноалмазы детонационного синтеза: получение и применение. Минск, 2013.

2. J.M. Rosenholm, I.I. Vlasov, S.A. Burikov, TA. Dolenko, O.A. Shenderova. Nanodiamond-Based Composite Structures for Biomedical Imaging and Drug Delivery (Review). J. of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, 15, pp.959-971.