Макропористые 3D-структуры на основе пирофосфата кальция, натрия, полученные методом коллоидного формования

Орлов Е.Д.1, Белькова Д.А.2, Климашина Е.С., Филиппов Я.Ю.

студент, студент, н.с., асс.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах1, Москва, Россия

химический факультет2, Москва, Россия

E-mail: orlovegor1712@yandex.ru

Используемые сейчас костные имплантаты весьма не совершены и могут вызывать регрессию костной ткани, поэтому активно ведётся исследование биоматериалов на основе фосфатов кальция. Пирофосфат кальция соответствует требованиям по химическому составу и обладает необходимой скоростью резорбции, поэтому он может постепенно заменяться на кость. Значительный вклад в эффективность замещения имплантата вносит развитая система макропор в изделии, также она позволяет регулировать скорость растворения и прочностные характеристики. Самым эффективным методом создания такой архитектуры является 3D-печать.

Цель работы: получение макропористых 3-D конструкций заданной архитектуры на основе биорезорбируемой пирофосфатной керамики методом коллоидного формования.

Задачи работы: синтез порошковых прекурсоров CaNa2P2O7, аморфного ПФК и β-ПФК и их исследование; оптимизация процессов спекания с целью получения пирофосфатных материалов; разработка методов заполнения полимерных структур посредством коллоидного формования высококонцентрированных кальцийфосфатных суспензий; получение керамических материалов с развитой системой макропор, путём удаления полимера и последующего спекания.

Методы исследования: РФА, электронная микроскопия, РСМА, лазерная гранулометрия,  механические испытания.

Для получения прекурсоров были использованы данные реакции:

Ca(NO3)2∙4H2O + (NH4)2HPO4 = CaHPO4∙2H2O + 2NH4NO3 + 2H2O (1),

Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2∙H2O + 7H2O = 4CaHPO4∙2H2O (2)

Для получения кальцийфосфатной керамики были использованы следующие реакции:

2CaHPO4∙2H2O = Ca2P2O7 + 5H2O (3),

Ca2P2O7 + Na4P2O7 = 2CaNa2P2O7 (4).

Для получения керамики на основе пирофосфата кальция был выбран эвтектический состав Ca2P2O7-CaNa2P2O7. Было выяснено, что при 650°C реакция протекает не полностью, поэтому среди продуктов наблюдаются остатки прекурсоров. При 700°C процесс спекания, независимо от времени спекания, идёт недостаточно хорошо, так как скол образцов проходит по межкристаллитной границе. При 775-790°C скол образцов проходит по зерну, значит процесс спекания проходит более эффективно. При 800°C процесс спекания проходит также эффективно, но наблюдается потеря формы образцов.

В качестве дальнейшего плана работы было решено проводить жидкофазное спекание при более высоких температурах, а фазовый состав изменить в сторону Ca2P2O7.

Работа выполнена при поддержке проектов №18-08-01473, 15-29-04871-офи-м РФФИ. Результаты, использованные в работе, получены на оборудовании, приобретенном за счет средств Программы развития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова до 2020 г