Одностадийное формирование квантовых точек CdS фемтосекундным лазерным пучком в силикатных стеклах

Кошлакова В.А., Ветчинников М.П., Липатьев А.С, Шахгильдян Г.Ю.

студент, аспирант, сотрудник, сотрудник

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: VikaKoshlakova@gmail.com

Образование и рост полупроводниковых наночастиц (квантовых точек) в силикатных стеклах под действием фемтосекундного лазерного излучения является перспективным направлением исследований в области оптического материаловедения ввиду возможности разработки новых устройств для задач фотоники и интегральной оптики. Сочетание оптических свойств стекол, зависящих от размера квантовых точек, и варьирование энергии и количества импульсов лазерного излучения позволяет получать в объеме стекла трехмерные структуры и управлять их свойствами. Данная методика может лечь в основу при создании новых фотонных устройств: сверхбыстрых оптических переключателей, фазовых пластин, активных канальных волноводов и трехмерной оптической памяти [1].

В данной работе мы сообщаем о возможности одностадийного формирования квантовых точек сульфида кадмия CdS в объеме силикатных стекол системы K2O- ZnO-B2O3-SiO2 при воздействии фокусированного фемтосекундного лазерного пучка без проведения дополнительной термообработки обработанного лазером стекла. С целью установления возможности управления оптическими и люминесцентными свойствами кольцевых микрообластей, сформированных в стекле лазерным пучком, проведены исследования влияния на них параметров лазерного воздействия и концентрации полупроводниковой добавки. Под действием 101-106 фемтосекундных лазерных импульсов с частотой следования от 10 кГц до 1 МГц и длительностью 180 фс в объеме стекла происходит образование кольцевых окрашенных микрообластей, склонных к фотолюминесценции в области 420-800 нм при возбуждении в диапазоне 330-385 нм, параметры которой зависят от условий лазерного облучения (частота следования, длительность, количество и энергия импульсов). Свойства этих микрообластей были исследованы методами оптической и флуоресцентной микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии. На основании полученных результатов предложен сценарий процесса формирования и роста квантовых точек сульфида кадмия при фемтосекундном лазерном модифицировании силикатных стекол.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант 14.Z50.31.0009).

Литература

1. K. C. Phillips, H. H. Gandhi, E. Mazur, and S. K. Sundaram, Adv. Opt. Photon. 7(4), 684 (2015)