Получение плёнок иодида меди (I) с помощью расплава CH3NH3I-I2 для применения в качестве дырочно-проводящего материала перовскитных солнечных элементов

Соколова Ю.П.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: jpsokol@mail.ru

Наиболее перспективным направлением альтернативной энергетики считается преобразование электромагнитного излучения солнца в электричество с помощью солнечных батарей. Благодаря дешевой технологии производства и высокой эффективности на лидирующие позиции в этой области выходят перовскитные солнечные элементы. Принцип работы таких элементов основан на пространственном разделении электронов и дырок, образующихся в светопоглощающем слое, с помощью электрон- и дырочно-проводящих материалов. Используемые в настоящее время органические дырочные проводники обладают низкой стабильностью и высокой стоимостью, тогда как неорганические стабильны, дешевы и характеризуются на несколько порядков более высокой подвижностью носителей заряда. [1–2]

Иодид меди (I) – один из самых перспективных для использования в перовскитных солнечных ячейках неорганических дырочно-проводящих материалов. Согласно данным литературы наиболее распространенными методами получения поликристаллических пленок CuI являются нанесение из раствора ацетонитрила и дипропилсульфида или газофазная конверсия.

В 2016 году был обнаружен новый реагент – жидкий при комнатной температуре полииодидный расплав (РПР) CH3NH3I-I2. [3] Изначально большой интерес к нему был обусловлен возможностью получения с его помощью соединения CH3NH3PbI3 (MAPI) с перовскитоподобной структурой из свинец-содержащих прекурсоров. Однако, поскольку данный расплав содержит элементарный йод, то взаимодействие с ним металлической меди может также открыть исследователям совершенно новые способы получения дырочно-проводящего слоя иодида меди для перовскитных солнечных ячеек, установление перспективности которых требует тщательного исследования.

Целью данной работы являлась разработка методики получения пленок иодида меди путем взаимодействия РПР состава CH3NH3I-I2 с металлической медью.

В результате проведенных исследований были найдены эффективные способы получения как толстых (~1-2 мкм), так и тонких (~200 нм) однофазных пленок иодида меди в реакции конверсии меди РПР состава CH3NH3I-I2. Определены фазовые поля в системе Cu-CH3NH3I-I2, установлен состав побочных фаз, образующихся при взаимодействии РПР с медью в определенных условиях, и их свойства. Доказано, что морфология изготовленных с помощью РПР пленок иодида меди представлена крупными зернами, монолитными в направлении нормали к поверхности, что является залогом эффективного транспорта дырок через такой слой. Измерены электрические свойства полученных пленок иодида меди и изготовлены перовскитные солнечные ячейки на их основе.

Литература

1. Juarez-Perez E.J. et al. Role of the Dopants on the Morphological and Transport Properties of Spiro-MeOTAD Hole Transport Layer // Chem. Mater. 2016. Vol. 28, № 16. P. 5702–5709.

2. Yamada N., Ino R., Ninomiya Y. Truly Transparent p-Type γ-CuI Thin Films with High Hole Mobility // Chem. Mater. 2016. Vol. 28, № 14. P. 4971–4981.

3. Petrov A.A. et al. A new formation strategy of hybrid perovskites via room temperature reactive polyiodide melts // Mater. Horiz. 2017. Vol. 4, № 4. P. 625–632.