Поиск подходов по низкотемпературной обработке пленок CH3NH3PbI3 приводящей к улучшению функциональных свойств

- Финкельберг Я.М.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: yasha.finkelberg@gmail.com

Среди различных путей получения перовскитных солнечных ячеек одним из самых новых является использование реакционного полииодидного расплава (РПР) CH3NH3I-xI2, который при взаимодействии с металлическим свинцом образует гибридное органо-неорганическое соединение CH3NH3PbI3 (MAPI), обладающее перовскитоподобной структурой. Было обнаружено, что наличие РПР на поверхности MAPI приводит к рекристаллизации последнего. Таким образом контролируемые образование РПР на поверхности MAPI и его удаление позволяет оказывать существенное влияние на морфологию пленок светопоглощающего материала.

Целью настоящей работы является разработка подходов к формированию РПР на поверхности MAPI, для его рекристаллизации и улучшения функциональных свойств.

На данном этапе было показано, что рекристаллизация MAPI, нанесенного на химически инертную подложку из стекла, под действием РПР, приводит к увеличению размера зерен MAPI, при этом избыточное время контакта пленки перовскита с РПР приводит к нарушению сплошности пленки. Подбор условий (время выдерживания пленки MAPI в контакте с РПР и кол-во последнего) позволяют добиться увеличения размера зерен без нарушения сплошности пленки, что является залогом хороших эксплуатационных свойств.

Для изучения функциональных свойств полученного рекристаллизацией MAPI были применены методы время-разрешенной и стационарной люминесцентной спектроскопии, которые свидетельствуют о том, что при циклической обработке РПР пленки перовскита происходит полное восстановление интенсивности фотолюминесценции после удаления РПР с образца, что говорит о том, что дефектная структура материала не претерпевает существенных изменений.

Важным практическим результатом, полученным в настоящей работе, является демонстрация принципиальной возможности рекристаллизации пленок MAPI, приводящей к увеличению размера зерен, которая протекает при комнатной температуре, следовательно, позволяет избежать нежелательной с технологической точки зрения стадии отжига, являющегося неотъемлемой частью широко известных методов получения пленок данного материала.