Пористые углеродные материалы, полученные термолизом цинксодержащих металл-органических соединение, и их газосорбционные свойства

Чувиков С.В.

сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sergey.chuvikov@gmail.com

Альтернативой традиционным способам получения высокопористых углеродных сорбентов для хранения газов является карбонизация металл-органических координационных соединений (МОКС), в которых органическая часть является источником углерода, а пористая структура, формируемая в процессе восстановления и испарения легколетучего металлического компонента (например, цинка).

В настоящей работе в качестве темплатов были использованы исходно непористые цинк-органические соединения монокарбоновых кислот: тетрагидрат 1-нафтоата цинка(II) (XO-14); 1,2-диамин-бензиловый комплекс 1-нафтоата цинка(II) (XO-29). А также поликарбоновых кислот: фталат цинка(II) (MS-2); изофталат цинка(II) (MS-3); терефталат цинка(II) (MS-5); 1,3,5-трикарбокислат цинка(II) (MS-4). Все исходные соединения и полученные углеродные материалы были исследованы методами ДСК, РФА, криосорбции азота и КР спектроскопии.

На основе результатов ДСК была предложена 3-х стадийная схема термической обработки МОКС, включающая дегидратацию и полимеризацию исходного соединения (180-250°С), карбонизацию органической части (500°С), восстановление и испарение цинка (900°С). По результатам РФА полученные углеродные материалы состоят из сильно разупорядоченных слоев, о чем свидетельствует расположение гало на дифрактограммах в области 2Θ≈24°. Это также согласуется сданными КР спектроскопии по расположению и соотношению интенсивностей G и D полос. Площадь удельной поверхности и объема пор углеродных материалов варьировалась в широких пределах (таб. 1). Установлено, что имеется корреляция величины удельной поверхности с атомным соотношением Zn/C в исходных соединениях. Тем не менее строение исходного соединения  также влияет на пористую матрицу углеродного материала, поскольку C900-MS-2, C900-MS-3, C900-MS-5 имеют одинаковое соотношение Zn/C.

Поглощение метана и водорода полученными углеродными материалами С900-XO-29 и C900-MS-2 исследовано в диапазоне давлений до 750 атм. при температурах от -30°С до 20°С (для метана) и -196°С и 20°С (для водорода). Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальное избыточное поглощение метана и водорода достигается для материала C900-MS-2 и составляет 12 масс.% (метан) и 1,19 масс.% (водород) при 20°С. Теплота поглощения газов составила 11,8 кДж/моль (метан) и 4,7 кДж/моль (водород) в области давлений до 65 атм. С ростом давления соответствующие значения резко снижается до значений около 1 кДж/моль.

Таблица 1. Атомное соотношение Zn/C в исходных соединениях, характеристики пористой углеродной матрицы, положение полос D,G,T на КР спектрах.

| Материал | Zn/C | SБЭТ, м2/г | Vпор, см3/г | T, см-1 | D, см-1 | G, см-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С900-ХО-14 | 0,045 | 850 | 0,48 | 1165 | 1350 | 1595 |
| С900-ХО-29 | 0,029 | 680 | 0,37 | - | 1367 | 1595 |
| С900-MS-2 | 0,125 | 1350 | 0,90 | 1156 | 1350 | 1598 |
| С900-MS-3 | 0,125 | 1080 | 0,87 | - | 1349 | 1586 |
| С900-MS-4 | 0,166 | 1590 | 1,02 | - | - | - |
| С900-MS-5 | 0,125 | 1460 | 0,92 | 1092 | 1353 | 1598 |