Синтез плёнок перовскитоподобных соединений состава APbX3 (A =CH3NH3+, (NH2)2CH+, Cs+; X=I-, Br-) при реакции металилческого свинца с реакционными полигалогенидными расплавами состава AXn (n=3-4) для создания перовскитных солнечных ячеек

Белич Н.А., Тарасов А.Б.

аспирант

Факультет наук о материалах

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Россия

E-mail: nicolaynin@gmail.com

Солнечные батареи на основе гибридных органо-неоргнанических перовскитов в настоящий момент являются одними из наиболее интенсивно развивающихся направлений альтернативной энергетики. В таких фотоэлементах в качестве поглотителя света выступают перовскиты состава ABX3, где, как правило, А=CH3NH3+, (NH2)2CH+; B=Pb2+, Sn2+; C=Cl-, Br-, I-. Особенностями таких соединений являются высокое поглощение в видимой области спектра и эффективный транспорт носителей заряда, что позволило повысить эффективность перовскитных солнечных ячеек с 3.7% в 2009 до 22% в 2017 г. При этом потенциальная стоимость производства таких фотоэлементов гораздо ниже, чем у их аналогов по эффективности.

Однако, в настоящий момент особенности методов получения высококачественных плёнок перовскитов не позволяют создавать перовскитные модули большой площади с помощью экономически целесообразных промышленных подходов.

Таким образом, сегодня одним из ключевых вопросов в перовскитной фотовольтаике является разработка масштабируемых способов получения плёнок гибридных перовскитов для последующего создания перовскитных модулей большой площади. В данной работе предлагается новый подход к синтезу гибридных перовскитов, основанный на описанной в 2017 году реакции металлического свинца с реакционными полигалогенидными расплавами (РПР) [1]. Простейший РПР при комнатной температуре представляет собой жидкость состава MAI3 (MA= CH3NH3+), которая, после распределения по поверхности плёнки металлического свинца, реагирует с последним с образованием гибридного перовскита MAPbI3 согласно реакции

MAI3 + Pb → MAPbI3

При этом в рамках существующих методов нанесения тонких плёнок жидкостей контроль толщины наносимого на поверхность металлического Pb в значительной степени осложнён на больших площадях, что делает невозможным контроль стехиометрии реакции и, соответственно функциональных свойств конечных плёнок.

В настоящей работе решается проблема равномерного распределения РПР по поверхности металлического свинца путём его in-situ формирования на поверхности металлического свинца, что реализуется при обработке в парах I2 бислойных эквимолярных плёнок AI-Pb или при распылении растворов AI-I2 в изопропиловом спирте на нагретые подложки. В рамках предложенных подходов были подобраны условия получения однофазных плёнок гибридных перовскитов составов MAxFA1-xPbIyBr3-y (x=0÷1, y=2÷3) толщиной 400-500 нм без сквозных отверстий с латеральным размером кристаллитов 0.2-2 мкм. Морфология и оптические свойства плёнок с различной предысторией получения были исследованы методами сканирующей электронной микроскопии и время-разрешённой люминесцентной спектроскопии. На основе полученных плёнок были собраны тестовые перовскитные солнечные ячейки, проведена первичная оптимизация условий синтеза для получения высокоэффективных устройств.

[1]	Petrov A.A. et al. A new formation strategy of hybrid perovskites via room temperature reactive polyiodide melts // Mater. Horiz. 2017. Vol. 4, № 4. P. 625–632.