Термостойкие смолы на основе трифункциональных фталонитрилов

Яковлев М.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: yakovlevmaxim98@gmail.com

Фталонитрильные смолы характеризуются высокой температурой стеклования, отличными механическими свойствами, крайне высокой термостойкостью. Главной проблемой является высокая температура плавления мономера, что сильно ограничивает температурное окно, при котором возможно его формование[1]. Не так давно нашей лабораторией были получены низкоплавкие фталонитрилы на основе фосфатов[2].

Целью данной работы стало получение и изучение свойств новых трифункциональных фталонитрилов, поскольку от них ожидается более высокая степень сшивки, а значит и более высокие механические показатели.

| 1 | 2 |
| --- | --- |

Соединения 1 и 2 получали из соответствующих фенолов и фосфорных хлорангидридов. Наилучшие выходы были достигнуты с использованием Et3N в качестве основания и ТГФ – как растворителя.  Структура и чистота полученных фталонитрилов была подтверждена методом ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P. Процесс полимеризации 1 был проанализирован методом ДСК. Интересно, что вместо двух пиков на кривой выделения тепла, соответствующих полимеризации фталонитрильных и пропаргильных групп, отчетливо видны три пика. Было решено подробнее разобраться в механизме этих процессов. После проведения ЯМР анализа смеси до и после нагрева в течение 90 минут при 200̊С было обнаружено исчезновение сигналов пропаргильной группы. Продукты процесса были проанализированы с помощью ВЭЖХ-МС предварительно нагретого вещества, что также подтвердило частичную деструкцию мономера. ТГА анализ с масс-детектором показал, что в процессе полимеризации выделения компонентов мономера не происходит. Было решено подобрать катализатор, способствующий полимеризации пропаргильной группы ниже температуры разложения мономера. Исследования влияния катализаторов фиксировали изменением вязкости в процессе полимеризации, часть смесей проанализировали с помощью ДСК.

Для соединения 2 проведена серия отверждений в смеси с дифункциональным фталонитрилом. Для полимеризованных пластинок проведен динамометрический анализ для выявления зависимости влияния содержания 2 на механические свойства.

Литература

1. Keller T.M. Phthalonitrile-based high temperature resin // Journal of polymer science. 1988, №26. p. 3199-3212.

2. Bulgakov B.A., Babkin A.V., Dzhevakov P.B., Bogolyubov A.A., Sulimov A.V., Kepman A.V., Kolyagin Yu. G., Guseva D.V., Rudyak V.Yu., Chertovich A.V. Low-melting phthalonitrile thermosetting monomers with siloxane- and phosphate bridges// European Polymer Journal. 2016, №84. p. 205-217.