Эволюция ударных волн в безоксидных керамиках на примере: карбида кремния, карбида бора и карбида вольфрама

Черепанов И.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Факультет Фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: i.cherepanov95@yandex.ru

Актуальность изучения высокотвердых керамик, таких как карбид кремния, карбид вольфрама и карбид бора, связана с их широким спектром практического применения. Использование керамических изделий в качестве конструкционных материалов и бронезащитных систем требует знания о поведении керамик при высоких давлениях и скоростях деформирования. Из-за высокой стоимости сложных керамических изделий становится необходимым прогнозирование результатов таких воздействий при помощи компьютерного моделирования. Для формирования возможных моделей и соотношений, которые могли бы описывать сопротивление высокоскоростному деформированию и разрушению следует оценить релаксацию напряжений в этом временном диапазоне.

С целью определения возможного вклада релаксационных процессов в сопротивление высокоскоростному деформированию проведены измерения эволюции волны ударного сжатия в горячепрессованных керамиках карбида бора и карбида кремния, а также в керамике карбида вольфрама изготовленной методом плазменного искрового спекания (SPS) при максимальном напряжении сжатия 32, 34 и 27 ГПа соответственно. Образцы нагружались ударом алюминиевой пластины разогнанной до скорости 1.8 или 2.6 км/с с применением взрывных устройств [1]. В процессе нагружения образцов с помощью лазерного доплеровского измерителя скорости VISАR [2], регистрировались профили скорости свободной или контактной поверхности.

При изменении толщины образцов от 0.5 до 8 мм выявлено заметное затухание упругого предвестника у карбида бора, в то время как в экспериментах с образцами карбида кремния разной толщины наблюдается незначительный аномальный рост упругого предвестника с ростом толщины образца. Керамика на основе карбида бора демонстрирует признаки релаксации напряжений за фронтом упругого предвестника, в отличие от керамики карбида кремния, а нарастание параметров за фронтом упругой волны сжатия в последней связано, очевидно, с деформационным упрочнением [1]. Измеренные значения динамического предела упругости образцов толщиной 8 мм у карбида кремния составило HEL=15±0.1 ГПа, для карбида бора σHEL=17.2±1.3 ГПа.

В керамике карбида вольфрама при изменении толщины образцов от 0.15 до 4 мм выявлено сильное затухание упругого предвестника. При максимальных напряжениях ударного сжатия в 2 раза превышающих динамический предел упругости регистрируется уменьшение величины откольной прочности на ~30% от значения в упругой области.

Анализ волновых профилей показал, что при превышении динамического предела упругости керамика карбида бора растрескивается, а керамика карбида кремния сохраняет свою внутреннюю структуру. Карбид вольфрама также сохраняет свою монолитность, несмотря на интенсивные размножения дефектов дислокационного типа.

Литература

- Kanel G.I., Razorenov S.V., Fortov V.E. Shock wave phenomena and the properties of condensed matter. NY: Springer, 2004.

- Bаrker L.M. аnd Hollenbаch R.E. Lаser interferometer for meаsuring high velocities of аny reflecting surfаce // J. Аppl. Phys. 1972, № 43(11). p. 4669–4675.