Керамические резорбируемые материалы в системе CaO-P2O5, на основе порошковых смесей, включающих труднорастворимые соединения кальция

Тошев О.У., Мусоев Ш.А., Казакова Г.К., Ларионов Д.С.

студент, студент, аспирант, инженер

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: otabektoshev0995@mail.ru

Главным неорганическим компонентом костной ткани является гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2. В настоящее время существует множество материалов на основе фосфатов кальция, применяемых в качестве биоинертных, а также в качестве резорбируемых материалов, то есть замещающихся организмом. Получение биосовместимой керамики на основе фосфатов кальция является актуальной проблемой, так как для замещения некоторого участка удаленной кости натуральной тканью необходимо использовать подходящий резорбируемый материал.

Целью настоящей работы было получение керамических материалов на основе порошковых смесей из фосфорной кислоты и карбоната кальция при разном соотношении кальция к фосфору (Ca/P=0,5; 1 и 1,5) и в присутствии щавелевой кислоты (H2C2O4) и изготовление керамики на их основе. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- синтез порошков фосфата кальция из фосфорной кислоты и карбоната кальция;

- синтез порошков из фосфорной кислоты и карбоната кальция в присутствии щавелевой кислоты(H2C2O4);

- исследование свойств полученных порошков;

- подготовка образцов керамики на основе полученных порошков;

- исследование свойств керамики.

Синтезированные порошки и керамика были охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии и термического анализа.

Фазовый состав синтезированных порошков и керамики на их основе представлен  в таблице 1.

Таблица 1. Фазовый состав порошков, синтезированных из карбоната кальция и 1М раствора фосфорной кислоты, и керамики на их основе после обжига

| Условия синтеза |  |  | Фазовый состав синтезированных порошков | Фазовый состав керамики после обжига при 1100оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Са/Р | H2C2O4/ Н3РО4 | τ |  |  |
| 0,5 | - | 60 мин | CaHPO4 | β-Ca2P2O7 |
| 1 | - | 60 мин | CaHPO4×2H2O, (CaHPO4) | β-Ca2P2O7 |
| 1,5 | - | 60 мин | CaHPO4×2H2O, и кальцит (CaCO3) | β-Ca3(PO4)2 |
| 1 | - | 72 ч | CaHPO4×2H2O | β-Ca2P2O7 |
| 1 | 0,5 | 72 ч | CaHPO4 и CaC2O4 | Ca10(PO4)6(OH)2 |
| 1 | 1 | 72 ч | Ca(H2PO4)2 и CaC2O4 | Ca10(PO4)6(OH)2 и CaO |

В результате выполнения настоящей работы были получены керамические резорбируемые материалы, которые могут быть использованы для создания костных имплантатов.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 16-08-01172.