Влияние последеформационного отжига на структуру, фазовый состав, механические и функциональные свойства сплава Ti-50,8 ат.% Ni медицинского назначения после деформации сжатием в широком интервале температур

Постников И.А.1, Комаров В.С.2

1студент, 2аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра обработки металлов давлением, г. Москва, Россия

E-mail: postnikov.ivan@rambler.ru

Термомеханическая обработка сплавов с памятью формы на основе Ti-Ni включает различные схемы деформации и последеформационный отжиг (ПДО). Использование ПДО необходимо для устранения избыточного деформационного наклепа, повышения пластичности и получения требуемого уровня функциональных свойств. Как правило, ПДО совмещают с операцией задания рабочей («вспоминаемой») формы конечному изделию.

Целью работы являлось исследование влияния ПДО на стабильность структуры, механических и функциональных свойств, полученных после деформации сжатием в широком интервале температур 100-900 °С. Деформацию цилиндрических (5х10 мм) образцов сплава Ti-50,8 ат.% Ni проводили со скоростью 1  с-1 до степени деформации 
e = 0,5. ПДО проводили при температуре 430 °С в течение 60 минут.

Методами рентгеноструктурного анализа, оптической и просвечивающей электронной микроскопии исследовали структуру, субструктуру и фазовый состав сплава. Механические свойства оценивали путем измерения твердости по Виккерсу.  Функциональные свойства (величину полностью обратимой деформации и степень восстановления формы) оценивали термомеханическим методом, включающем деформацию изгибом и нагрев для восстановления формы.

Рентгеноструктурный анализ при комнатной температуре показал наличие B2-аустенита и R-мартенсита после всех режимов обработки. Ширина линии {110}B2 при увеличении температуры деформации от 100 до 700 °С немонотонно уменьшается от 0,83 до 0,39 °, что объясняется разной интенсивностью протекания динамических процессов разупрочнения. ПДО после деформации при температуре ниже 300 °С приводит к незначительному уменьшению ширины линии (на 0,1-0,4 °), что объясняется протеканием статического возврата и полигонизации.

Электронномикроскопическое исследование структурно-фазового состояния после деформации при температурах, характерных для развития динамических процессов возврата (200 °С) и полигонизации (400 °С) показало наличие развитой дислокационной субструктуры с высокой плотностью дислокаций (≈1011 см-2). Деформация при температуре 400 °С сопровождается развитием динамического деформационного старения и образованием в фазовом составе помимо B2-аустенита и R-фазы мелких частиц фазы Ti3Ni4. ПДО при 430°С приводит к укрупнению частиц фазы, выделившейся в процессе деформации или образованию фазы Ti3Ni4.

Увеличение температуры деформации со 100 до 900 °С способствует плавному уменьшению среднего значения твердости HV1 с 357 до 262 МПа. ПДО при 430 °С приводит к выделению фазы Ti3Ni4 и увеличению твердости на 40-60 МПа в интервале температур деформации 100-600 °С за счет дисперсионного твердения. В результате способность сплавов к формовосстановлению значительно повышается, причем в большей мере тогда, когда температура ПДО ниже температуры деформации.