Особенности структурно-фазовых превращений при кристаллизации аморфных сплавов систем Ni-B-Si и Co-B-Si c добавками Cr и Fe

Иваницкая Е.А. 1а, Козлов И.В.2б, Елманов Г.Н. 3а

аспирант1, сотрудник2, доцент3

аНациональный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», Россия, г. Москва

бНациональный исследовательский центр «Курчатовский институт», Россия, г. Москва, пл. Академика Курчатова, 1, 123098

E–mail: EAIvanitskaya@mephi.ru

Проведены исследования процесса многостадийной кристаллизации аморфных сплавов на основе никеля и кобальта. Объектами исследования являлись ленты из быстрозакаленных сплавов Ni71,5Cr6,8Fe2,7B11,9Si7,1 и Ni63,4Cr7,4Fe4,3Мn0,8B15,6Si8,5, а также микропровод из сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 в стеклянной оболочке.

Показано, что на первой стадии кристаллизации при температуре порядка 500 С, в аморфной матрице в сплаве на основе Co выделяются сильно вытянутые кристаллы Co(ГПУ) диаметром 70 нм и длиной до 1 мкм, в то время как в сплавах на основе Ni – равноосные кристаллы диаметром (70-100) нм (рис.1а, б). Характерно, что на второй стадии кристаллизации во всех исследованных сплавах остаточная аморфная фаза превращается в метастабильную τ-фазу со структурой типа М23B6. Следует отметить, что анализ работ [1-3] по исследованию процесса кристаллизации аналогичных сплавов, но без добавок Fe и Cr, показал, что образования этой фазы не происходит и процесс кристаллизации протекает в две стадии, а не в три как в нашем случае. Можно заключить, что Fe и Cr стабилизируют метастабильную τ-фазу. Это подтверждается и тем фактом, что увеличение количества Fe и Cr в сплавах на основе никеля повышало температуру распада этой фазы на третьей стадии кристаллизации примерно на 50 С. На третьей стадии кристаллизации при температурах 580 – 650 С τ-фаза в сплавах на основе Ni распадается на борид Ni3B, силицид β1-Ni3Si и Ni. Других силицидов, о которых сообщалось в работах [1,3], не было обнаружено. Распад τ-фазы в сплаве на основе Co происходит при 580 С на смесь трех фаз: Co(ГЦК), Co2B , Co2Si.

Рис. 1. Микроструктуры образцов сплавов на основе Ni (а, в) и Co (б, г) после первой

(а, б) и третьей (в, г) стадий кристаллизации

Литература

1. Куракова Н. В., Умнов П. П., Молоканов В. В., Свиридова Т. А., Ковнеристый Ю. К. Сплав на основе никеля с высокой стеклообразующей способностью: выбор состава, получение, структура и свойства // Перспективные материалы. 2007. № 4. C. 66–72.

2. Nowosielski R., Zajdel A., Lesz S., Kostrubiec B., Materials F. Influence of heat treatment on changes on structure and magnetic properties of CoSiB alloy // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 27 – 2008. P. 147–150.

3. Raju S., Arun Kumar N. S., Jeyaganesh B., Mohandas E., Kamachi Mudali U. Characterization of crystallization kinetics of a Ni- (Cr, Fe, Si, B, C, P) based amorphous brazing alloy by non-isothermal differential scanning calorimetry // Journal of Alloys and Compounds. 2007. V. 440. № 1–2. P. 173–177.