Энергия активации процесса спекания в керамической системе MoSi2-WSi2-Si3N4

Амелин А.С. 1, Титов Д.Д.2

студент1, старший научный сотрудник

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), Москва

E-mail: seanjohnart@gmail.com

На сегодняшний день изучение композитных керамических материалов является перспективным направлением науки, перед которым ставятся важные задачи. Одной из таких задач является получение материалов способных работать в условии окислительных сред и высоких температур, не теряя определенных свойств отдельно взятых компонентов. Среди подобных материалов большой интерес представляют композиты на основе MoSi2. Дисилицид известен в первую очередь благодаря высокой электропроводности (23,5 мкОм•см) [1] и стойкости к окислению в интервале от 1000° до 1700°С [2]. На сегодняшний день это основной материал для нагревательных элементов. Однако подобные нагреватели имеют существенные недостатки: низкая стойкость к окислению от 500° до 850°С [3], высокая хрупкость и низкое сопротивление ползучести [4]. В работе [5] показано, что композиты на основе MoSi2 с 30 и 50 мас.% WSi2 характеризуются уменьшением пористости и повышением предела прочности при изгибе. В статьях [6-7] было подробно изучено влияние содержания дисилицида вольфрама в системе MоSi2-WSi2 на свойства керамических образцов MoxW1-xSi2, (где х варьировался от 1 до 0,3). Установлено, что при твердофазном спекании механических смесей компонентов при 1650-1800°С в течение 30 минут полного взаимодействия между дисилицидами молибдена и вольфрама с образованием твердого раствора не происходит. Керамические образцы, спеченные из порошка измельченного литого твёрдого раствора Mo0,7W0,3Si2, полученного в СВС-реакторе, обладают большей прочностью и низкой пористостью. В данной работе были проведены дилатометрические исследования кривой усадки образцов на основе литого твердого раствора Mo0,7W0,3Si2 в зависимости от содержания в композите армирующей добавки α-Si3N4. Сделаны выводы о влиянии скорости спекания на смешение точки начала спекания, рассчитана относительная усадка и энергия активации процесса спекания для чистого MoSi2 и для композита Mo0,7W0,3Si2 + 1; 2,5; 5; 10; 15 и 20 мас.% Si3N4.

Работа выполнялась по государственному заданию № 007-00129-18-00

Литература

- Khanra, A.K. J Mater Sci 2005, 40, p. 3027–3030.

- Lohfeld, S. et al. Materials and Corrosion 2005, 56, p. 250258.

- Titov D.D., Lysenkov A.S., Kargin Y.F., Gorshkov V.A., Goldberg M.A. and Petrakova N.V. J. Inorg. Mat.: Applied Research 2016, 7, p. 624-630.

- Petrovic, J.J. and Pena, M.I. J American Ceramic Society 1997, 80, p. 30703076.

- Титов Д.Д. Диссертация, кандидата технических наук : 05.17.11 / Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, 2014.

- Titov D.D., Kargin Yu.F., Lysenkov A.S., Popova N.A., Gorshkov V.A. J. Inorg. Mat.: Applied Research, 2013, 4, № 1, p. 66-70.

- Trusova E.A., Khrushchev A.A., Vokhmintcev K.V., Titov D.D. J. Eur. Ceram. Soc., 2013, 33, p. 2327-2333