Кинетика катастрофического окисления меди в присутствии PbO

Виноградова А.Ю.1, Климашин А.А.2

студент, с.н.с., к.х.н.

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана1,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E–mail: avinogradova222@gmail.com

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН2,

Москва, Россия

E–mail: aaklimashin@gmail.com

В настоящее время в качестве теплоотводящих материалов часто используют медные сплавы, которые могут содержать нежелательные примеси, например, свинец или висмут. Хотя данные металлы не растворяются в меди в твердом состоянии, они распределяются по границам зерен, формируя при нагревании вырожденную жидкую эвтектику, практически не содержащую медь. Даже незначительная примесь соединений свинца (до 0,05% масс.) может приводить к разрушению всей конструкции при нагревании на воздухе по причине катастрофического окисления меди [1]. Такое окисление обычно обусловлено наличием жидкой фазы в формирующемся оксидном слое и характеризуется значительно увеличенной скоростью процесса. В связи с актуальностью данной проблемы в настоящей работе были изучены кинетические закономерности окисления меди в присутствии оксида свинца, а также предложен механизм катастрофического окисления меди в контакте с PbO.

Было установлено, что медь в присутствии оксида свинца (II) катастрофически окисляется при 800 °С на воздухе, причем окисление происходит по параболическому временному закону. Это свидетельствует о том, что процесс контролируется диффузией. Была рассчитана константа параболической скорости окисления меди в контакте с PbO, которая составляет 7·10-5кг2 м-4 с-1, что в 70 раз больше показателя чистой меди в тех же условиях. Для понимания процесса катастрофического окисления меди была исследована микроструктура сформировавшегося оксидного слоя и определен фазовый состав продуктов окисления. На основании экспериментальных результатов предложен механизм катастрофического окисления меди в присутствии PbO.

Работа выполнялась по государственному заданию № 007-00129-18-00.

Литература

- Белоусов В.В. Катастрофическое окисление металлов // Успехи химии. 1998. Т. 67.№ 7. С. 631-640.