Механизм ускоренного высокотемпературного окисления меди, индуцированного оксидом теллура IV

Власова О.В.1, Климашин А.А.2

студент, с.н.с.

1Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН,

Москва, Россия

E-mail: lilu25031997@mail.ru

В промышленности при выборе металла, обладающего высокой тепло- и электропроводностью, часто отдается предпочтение меди. Она является одним из основных материалов в конструкциях теплоотводов камер сгорания  жидкостных ракетных двигателей. Часто медь используется с легирующими добавками, например, теллуром, который улучшает обрабатываемость материала и его термическую стабильность в определенном интервале температур, практически не изменяя физические и механические свойства самой меди. Во время эксплуатации при высоких температурах на воздухе и медь, и теллур окисляются, а их оксиды, в свою очередь, могут формировать легкоплавкие эвтектики. Оксидные расплавы часто обладают высокой смешанной проводимостью, что значительно ускоряет процесс окисления медной основы и приводит к разрушению всей конструкции.

В настоящей работе рассмотрен процесс ускоренного высокотемпературного окисления меди в присутствии оксида теллура (IV) при 650 °С, установлен линейный временной закон окисления меди. В отличие от диффузионного ограничения скорости окисления чистой меди, процесс окисления в избытке TeO2 контролируется скоростью химических реакций на границе раздела, скорее всего, расплав-металл. Константа линейной скорости окисления меди при 650 °С на воздухе в присутствии TeO2 составляет 9·10-3 кг·м-2·с-1. Исследована микроструктура и определен фазовый состав образующегося оксидного слоя, предложен механизм процесса ускоренного окисления меди.

Работа выполнялась по государственному заданию № 007-00129-18-00.