Получение керамических материалов со структурой перовскита, золь-гель методом

Адршина Е.А.

аспирант

Институт металлургии и материаловедения А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: elena-adrshina@mail.ru

В последнее время особое внимание уделяется развитию энергетики, базирующейся на создании твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), терморезисторов и магнито-резисторов. Материалы, используемые в ТОТЭ, терморезисторах и магниторезисторах, должны обладать следующими свойствами: электропроводность, магнитные свойства, ката-литическая активность, химическая стойкость в окислительных и восстановительных средах, ионная проводимость и стабильный фазовый состав при работе в температурном диапазоне от 20 ºС до 1000 ºС. К материалам, обладающим выше перечисленными свойствами, можно отнести материалы на основе перовскитоподобных оксидов LaBO3 (где В – Fe, Ni, Co).

В данной работе золь-гель методом синтезировали порошки составов: LaFeO3, LaCoO3, LaNiO3. В качестве исходных веществ использовали оксиды соответствующих металлов, азотную кислоту, а также кристаллогидраты нитратов металлов, которые растворяли в дистиллированной воде с учетом потерь при прокаливании. Полученный раствор нагревали до 80 ºС и, перемешивая, добавляли гелеобразователь поливинилпирролидон (ПВП) 2,5 масс. %. Сушку гелей проводили в СВЧ-установке и получали ксерогель, который затем обжигали при температуре 850 ºС с выдержкой 1 ч. Прессование образцов производили при давлении 250 МПа, в результате получали диски диаметром 10×3 мм и балочки размерами 4×4×40 мм. Образцы обжигали на корундовых подложках в засыпке в печи с хромитлантановыми нагревателями при температуре 1300 ºС, 1400 °С, 1500 ºС с выдержкой при максимальной температуре 3 ч. Охлаждение образцов проводили по мере остывания печи до комнатной температуры.

Структуру ксерогелей характеризовали с помощью инфракрасной спектроскопии (ИК). Синтез порошков изучали методом дифференциальной термогравиметрии, совмещенной с масс спектроскопией (ДТА + МС). Порошки после прокаливания исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА), лазерной гранулометрией, а также при помощи сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Были определены керамические (открытая пористость, водопоглощение, средняя плотность), механические, теплофизические свойства материалов и их электропроводность.

Исследования показали, что при добавлении связки ПВП (2,5 масс. %) можно снизить температуру синтеза. Была подобрана оптимальная температура спекания керамики 1400 °С. Установлено, что предварительное ультразвуковое активирование порошков позволяет улучшить свойства керамики, так на примере состава никелат лантана средняя плотность керамики увеличивается на 5,7 %, а открытая пористость уменьшается на 0,8 %.

На основании анализа зарубежных публикаций и технических требований, соединения на основе кобальтита и феррита лантана, полученные золь-гель методом, спеченные при температуре 1400 °С могут быть рекомендованы в качестве катодных материалов для ТОТЭ, а соединения на основе никелата лантана – в качестве кислородпроводящих мембран.