Влияние реверсивной статической нагрузки на упругие свойства поликристаллического сплава алюминия АМg6

Кокшайский Алексей Иванович1, Ширгина Наталья Витальевна2

1младший научный сотрудник Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2научный сотрудник Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: super_trouper@mail.ru1, tash-sha@yandex.ru2

В работе приведены результаты экспериментальных исследований влияние многоцикловой реверсивной статической нагрузки на упругие свойства поликристаллического сплава АМг6. Поликристаллический сплав АМг6, относящийся к системе Al–Mg–Mn [1], используется в автомобильной и химической промышленности, а также в аэрокосмической отрасли. Конструкции из этого материала в процессе эксплуатации постоянно подвергаются статическим реверсивным механическим нагрузкам, которые приводят к появлению в них дополнительных дислокаций, микротрещин, остаточных механических напряжений. Наличие дефектов в сплаве АМг6 может оказать существенное влияние на его линейные и нелинейные упругие свойства [2]. Для проведения измерений был приготовлен образец, имеющий форму цилиндрической гантели с тонкой цилиндрической деформируемой частью длиной L0=59 мм и диаметром равным 8.11 мм. Противоположные основания образца полировались и были плоскопараллельны (рис.1, а). Для возбуждения и приема в образце продольных объемных акустических волн (ОАВ) к его основаниям с помощью акустической склейки крепились посеребренные пластинки из ниобата лития Y–360 среза с резонансными частотами 5 МГц.

Ультразвуковые исследования проводились с использованием автоматизированной измерительной сиcтемы, состоящей из ультразвукового автоматизированного комплекса Ritec RAM-5000 SNAP SYSTEM, работающего в импульсном режиме, и системы для создания контролируемой реверсивной статической нагрузки в исследуемом образце (рис.1, б).

а) б)

Рис. 1. а) Фотография образца АМг6; б) Схема экспериментальной установки. 1 - ультразвуковой комплекс Ritec RAM-5000, 2 – ПК, 3 – пьезопреобразователи, 4 – образец, 5 – датчик удлинения, 6 – датчик давления, 7 – домкрат,

На рис. 2а приведены результаты измерения нагрузочной кривой в образце АМг6: зависимость механического напряжения  в образце от его деформации  в интервале деформаций (0-0,032) при одном цикле нагрузки-разгрузки-нагрузки при 0,013 и последующей разгрузкой при 0,032. В области нагрузки-разгрузки в образце зарегистрированы гистерезисная зависимость =() и остаточные деформации. При деформациях, превышающих ε=0,002, начинается область пластической деформации. Зависимость  = () (рис.2а) указывает на то, что сплав АМг6 является деформационно-упрочняемым материалом: после цикла нагрузки-разгрузки в исследуемом образце происходит упрочнение материала образца: увеличивается предел текучести σ−0,2: σ−0,2 ≈200 MPa в первом цикле и σ−0,2 ≈235 MPa при втором цикле нагрузки.

Измерение скорости упругих волн V проводилось импульсным методом на «прохождение». по формуле V=L/, где L – длина образца,  – время прохождения импульса ОАВ через образец.  Скорость продольной ОАВ в образце АМг6 была равна V=6340±30 м/с. Измерения скорости продольной волны V в процессе нагрузки-разгрузки позволили определить зависимость упругого коэффициента С11 = ρV2 от реверсивно изменяющего механического напряжения  (рис. 2, б).

а) б)

Рис. 2. а) Нагрузочная кривая σ(ε) в образце сплава АМг6; б) Изменение коэффициента упругости С11 в процессе нагрузки-разгрузки .

На рис.2, б видно, что в процессе нагрузки-разгрузки наблюдается гистерезисная зависимость коэффициента упругости С11 от величины растягивающего механического напряжения  и происходит увеличение коэффициента С11 на 3%. Это вызвано деформационным упрочнением материала образца.

Проведённые исследования установили, что приложение к образцу сплава АМг6 переменной нагрузки привело к его упрочнению: увеличились коэффициент упругости С11 и предел текучести σ-0,2.

Полученные результаты могут быть использованы в физике твердого тела, материаловедении, при создании новых методик неразрушающего контроля материалов.

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-22-00042).

Литература

- Физические величины. Справочник. Под ред. Григорьева Е.С., Мейлихова Е.З. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

- Коробов А.И., Кокшайский А.И., Прохоров В.М., Евдокимов И.А., Перфилов С.А., Волков А.Д. Механические и нелинейные упругие характеристики поликристаллического алюминиевого сплава АМг6 и нанокомпозита n-АМг6/C60 // Физика твердого тела. 2016. Т. 58. № 12. С. 2384–2392.