Неравновесный транспорт в топологических изоляторах на основе твердых растворов (Bi1-хSbх)2Te3

Гоманько Максим Алексеевич
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

Ключевыми особенностями топологических изоляторов (ТИ) являются инверсная структура энергетических зон в объеме и наличие поверхностных бесщелевых спин-поляризованных состояний с линейной дисперсией. Материалы с такими состояниями могут быть интересны с точки зрения перспективы их применения в устройствах спинтроники. Вопрос о влиянии топологических состояний на транспортные свойства материала остается открытым.

Существенной проблемой при изучении большинства трёхмерных топологических изоляторов является высокая объемная проводимость, которая шунтирует транспорт по поверхности. Согласно предсказаниями [1], в твердых растворах (Bi1-хSbх)2Te3 возможна реализация полуизолирующего состояния, в котором уровень Ферми лежит в запрещенной зоне.

В данной работе исследованы транспортные свойства и фотоэлектромагнитный эффект в монокристаллах (Bi1-xSbx)2Te3 в интервале 0<x <0.55, полученных методом Бриджмена. Гальваномагнитные свойства образцов изучены в диапазоне температур 4,2 – 300 К в магнитных полях до 4 Тл. Все исследованные образцы характеризуются p-типом проводимости. Объемная концентрация носителей заряда составляет ~1019 см-3. Удельное сопротивление составляет ~ 10-4 Ом*см при Т = 4,2 К.

В условиях такого сильного вырождения объемных носителей было проведено исследование фотоэлектромагнитного эффекта, индуцированного терагерцовым излучением с длинами волн 90 и 148 мкм, при температурах 4.2≤Т≤20 К в магнитных полях до 2Тл[2]. Данный метод нечувствителен к объемной проводимости и позволяет изучить процессы переноса в приповерхностном слое образца.

ФЭМ эффект наблюдался во всех исследованных образцах. Знак фотоэдс соответствует потоку возбужденных носителей в направлении от поверхности. Так как энергия кванта падающего терагерцового излучения мала по сравнению с энергией Ферми в исследуемых твердых растворах, то генерации электрон-дырочных пар не происходит. Наблюдаемый ФЭМ эффект обусловлен диффузионными потоками неравновесных носителей в приповерхностном слое в условиях градиента подвижности в объеме и на поверхности. Показано, что поверхностные носители характеризуются повышенными значениями подвижности. В работе обсуждаются особенности релаксации фотовозбужденных носителей в топологических фазах.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-72-10064.

Литература

1. J. Sánchez-Barriga et al, Appl. Phys. Lett. 110, 141605 (2017)

2. S. G. Egorova et al, Sci. Rep. 5, 11540 (2015)