Сравнение свойств новых сорбентов для гидрофильной хроматографии

с различным расположением функционального слоя.

Чикурова Н.Ю., Шемякина А.О.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: chikurova.nu@yandex.ru

Гидрофильная хроматография — новый аналитический метод, обеспечивающий иную по сравнению с обращённо-фазовой ВЭЖХ селективность и высокую эффективность разделения полярных веществ. Селективность разделения в гидрофильном режиме можно регулировать путем варьирования структуры функционального слоя и способа его прикрепления к матрице, что актуально при разделении сложных многокомпонентных проб. Поэтому создание новых селективных полярных неподвижных фаз является важной научной задачей.

В работе впервые проведено ковалентное модифицирование аминопропилсиликагеля с использованием клик-реакции Уги, которая характеризуется мягкими условиями проведения и быстротой протекания,  а также позволяет получать большое число производных в одну стадию. Синтезированы два сорбента с одинаковым поверхностным функциональным слоем, полученным по реакции Уги, с различным расположением его относительно матрицы. Пространственное удаление функционального слоя от поверхности матрицы с 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром в качестве спейсера позволить уменьшить ее негативный вклад в массоперенос и удерживание аналитов, что может сократить время уравновешивания неподвижной фазы в градиентном режиме элюирования по сравнению с таковым для клик-модифицированного аминопропилсиликагеля. Селективность сорбентов и вклад различных типов вторичных взаимодействий оценивали с помощью тестов Танака для гидрофильных неподвижных фаз.

Синтезированные сорбенты показали высокую селективность, экспрессность и эффективность разделения модельных смесей аминокислот, водорастворимых витаминов и сахаров, обеспечив разделение 5 сахаров: фруктозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы, лактозы,- менее чем за 5 мин с эффективностью до 34000 тт/м при составе подвижной фазы 25/75 об.% H2O/CH3CN. Разделение 7 водорастворимых витаминов: никотинамида, пиридоксина, рибофлавина, тиамина, цианокобаламина, никотиновой и аскорбиновой кислот, — реализуется за 10 мин в градиентном режиме 100мМ ацетатно-аммонийным буферным раствором, рН 5,4/ CH3CN; λп=270 нм. Сорбент с пространственно удаленным функциональным слоем продемонстрировал меньшее удерживание нейтральных аналитов.