Влияние параметров синтеза цеолита структуры MFI на механизм кристаллизации

Брутер Д.В.1, Павлов В.С.,2,*, Коннов С.В.2

1 Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1-3, Российская Федерация

2 Институт Нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 29, Российская Федерация

*pavlov@ips.ac.ru

Цеолит структуры MFI является важным катализатором для ряда процессов органического и нефтехимического синтеза, таких, как олигомеризация и ароматизация легких олефинов, изомеризация ксилола, конверсия метанола в пропилен и компоненты высокооктановых топлив. Исследование закономерностей кристаллизации данного цеолита представляет важную задачу, решение которой может позволить сократить время промышленного синтеза цеолита, направленно регулировать размер и морфологию его кристаллов, а также типы кислотных центров, активных в катализе. Из классической литературы известно о двух принципиально разных механизмах синтеза цеолитов: твердофазный синтез и синтез из раствора. Целью настоящей работы является исследование влияния источника кремния и условий синтеза на механизм кристаллизации цеолита.

Было установлено, что при синтезе цеолита из золя кремневой кислоты в присутствии небольшого количества зародышей силикалита MFI наблюдается механизм кристаллизации из раствора. При этом в присутствии темплата фаза цеолита MFI образуется уже за 2 часа кристаллизации и является стабильной, в то время как без темплата цеолит полностью кристаллизуется лишь за 12 часов и является метастабильной фазой, подверженной дальнейшим трансформациям.

В случае использования в качестве источников кремния аэросила и переосажденного оксида кремния в присутствии темплата наблюдалась кристаллизация по классическому твердофазному механизму, фаза цеолита MFI при этом была стабильной длительное время. Время индукционного периода, предшествующего кристаллизации, зависело от площади внешней поверхности оксида кремния и температуры, но оказывалось близким к времени, в течение которого росла степень кристалличности образца.

Работа проводилась в рамках проекта РНФ №14-23-00094