Катализ конверсии этанола в бутанол на Au/Al2O3, Fe/Al2O3 и Au-Fe/Al2O3 композитах

Эзжеленко Д.И.

Студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ezzgelenko_darya@mail.ru

Методами ПЭМ, СЭМ, ЭДА и РФЭС изучены новые композиты Au/Al2O3, Au-Fe/Al2O3, Fe/Al2O3 с концентрацией Au и Fe, равной 0.2 и 0.1 вес.%. Активность композитов изучена в превращении этанола в бутанол-1 (A1) и диэтиловый эфир (A2), который является основным побочным продуктом. Результаты приведены в Табл.1. Для Fe/Al2O3 A1 << A2, что указывает на преимущественное протекание побочной реакции: 2EtOH → (Et)2O + H2O. Эти данные объяснимы структурой Fe/Al2O3, которая состоит из 4-нм частиц (Fe3O4)m на Al2O3. Оба этих компонента содержат кислые центры, на которых протекает катализ дегидратации этанола. Отсутствие в Fe/Al2O3 металлических центров, приводит к низкой скорости дегидрирования спирта в ацетальдегид, который является интермедиатом реакции 2EtOH → BuOH + H2O. Для образца Au/Al2O3, который содержит как кислые центры Al+3, так и 10-нм частицы (Au)n, открыты оба канала превращения этанола, поэтому скорости прямого и побочного процесса сопоставимы. Взаимодействие Au и Fe в Au-Fe/Al2O3 приводит к образованию кластеров из 3-4 нм (Au)n и (Fe3O4)m. В таких системах концентрация металлических центров возрастает. Более того становится возможной координация этанола на новых кислых центрах (Au+), сформированных за счет переноса электронов из (Au)n на (Fe3O4)m. В результате катализа на новой паре (Au)0-Au+ направление реакции резко смещается в сторону образования бутанола.

Таблица 1. Структура и активность Au-, Fe-, и Au-Fe-катализаторов. D – размер частиц в нм,  – конверсия этанола в %, S(BuOH) и S(Et2O) – селективности по бутанолу и эфиру в %, A1 и A2 – активности катализаторов в целевом и побочном процессах в моль×г-1×ч-1. Условия тестирования катализаторов стандартные: 275 ○С, 5 ч, 25 мл C2H5OH, 5 г катализатора.

| Поверхность катализатора | D |  | S(BuOH) | S(Et2O) | A1×104 | A2×104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Au)n-Au+-(Fe3O4)m/Al2O3 | 3 (4) | 28.5 | 69.7 | 10 | 34.1 | 4.9 |
| (Au)n-Au0/Al2O3 | 10 | 30 | 15.9 | 8.1 | 8.2 | 4.2 |
| (Fe3O4)m/Al2O3 | 4 | 4.2 | 0.8 | 86 | 0.1 | 6.2 |

Работа поддержана РФФИ (грант №16-03-00073)