Синтез и физическо-химические свойства ионных жидкостей морфолинового и пиперидинового ряда.

Комайко А.И., Иванов А.С., Савилов С.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: komayko_alena@kge.msu.ru

В настоящее время под ионными жидкостями (ИЖ) подразумевают соли, температура плавления которых ниже температуры кипения воды. Они характеризуются способностью к электролитической диссоциации, высокой электропроводностью, низкой летучестью и токсичностью, а также, в ряде случаев, широким окном электрохимической стабильности.

Перспективные для применения в устройствах хранения энергии ИЖ, как правило, состоят из органического асимметричного катиона с высокой молекулярной массой и сравнительно небольшого аниона. Показано, что варьируя структуру молекулы, возможно регулировать её свойства. Так, например, введение группы -OCH3 позволяет снижать вязкость ИЖ и увеличивать проводимость, наличие кватернизованного азота - существенно повышает её электрохимическую стабильность и сольватирующие свойства.

Целью данной работы являлся синтез и исследование физико-химических свойств ИЖ: 4-этил-4-(2-метоксиэтил)-морфолиний-4 бис(трифторметилсульфонил)имид, 4,4-бис(2-метоксиэтил)-морфолиний-4 бис(трифторметилсульфонил)имид и 1,1-бис(2-метоксиэтил)-пиперидиний бис(трифторметилсульфонил)имид, перспективных для исследований в качестве электролитов в двойнослойных суперконденсаторах.

Синтез осуществлялся по следующей схеме:

Строение и чистота полученных веществ подтверждены методами ЯМР- и ИК-спектроскопии, а также РФЭС. На примере ИЖ 4c установлено, что устройства на её основе могут эксплуатироваться при температуре выше -700С, удельная электропроводность раствора в ацетонитриле максимальна при концентрации 0,835 моль/л, её энергия активации составляет 41,2 кДж/моль.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-53-53032 ГФЕН_а.