Синтез, строение и электронные свойства C70(CF3)n с n=14–20

Лебедева А.Ю., Хиневич В.Э.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nastya2000.lebedeva@yandex.ru

Разнообразие мотивов присоединения групп в полипроизводных фуллеренов обуславливает формирование различных π-систем, определяющих значительную вариацию электронных и оптических свойств. В частности, в изомерном ряду производные C70(CF3)n с n=2–20 демонстрируют сильную зависимость спектров поглощения и флюоресценции от мотивов расположения CF3 групп [1]. Высокие квантовые выходы флуоресценции делают эти соединения перспективными для оптоэлектронных приложений. Аналогичное поведение можно ожидать и для серии изомерных высших трифторметилфуллеренов C70(CF3)n с n=14–20. Однако возможность исследования этих соединений долгое время была ограничена трудностью их выделения в индивидуальном виде.

В настоящей работе были синтезированы смеси высших трифторметилпроизводных фуллеренов C70(CF3)n с n=14–20 в реакции между CF3I и C70 при 420оС в стеклянной ампуле [2]. Для хроматографического разделения высших трифторметилфуллеренов была использована комбинация ВЭЖХ колонок Cosmosil Buckyprep и  Cosmosil Buckyprep-D [3]. Это позволило впервые выделить в индивидуальном виде ряд новых трифторметилфуллеренов C70(CF3)n, n=14–20. Состав и строение соединений был установлен методами масс-спектрометрии МАЛДИ и рентгеноструктурного анализа. Методом спектроскопии поглощения были исследованы оптические свойства полученных соединений, а также произведено сравнение экспериментальных величин оптических зазоров и рассчитанных методом теории функционала плотности разниц уровней НВМО и ВЗМО.

Литература

[1]	K.P. Castro, Y. Jin, J.J. Rack, S.H. Strauss, O.V. Boltalina, A.A. Popov. Perfluoroalkyl [70]-Fullerenes as Robust Highly-Luminescent Fluorocarbons, or Position of One CF3 Group Matters // J. Phys. Chem. Lett. 2013. 4. P. 2500–2507.

[2]	S.M. Avdoshenko, A.A. Goryunkov, I.N. Ioffe, D.V. Ignat’eva, L.N. Sidorov, P. Pattison, E. Kemnitz, S.I. Troyanov. Preparation, crystallographic characterization and theoretical study of C70(CF3)16 and C70(CF3)18 // Chem. Commun. 2006. P. 2463–2465.

[3]	М.П. Косая. Строение и электрохимические свойства высших трифторметильных производных фуллерена С70 // Дипломная работа. МГУ имени М.В. Ломоносова. 2017. C. 27–31.