Синтез и люминесцентные свойства лантанидов с хинолинкарбоновыми кислотами

Котлова И.А.

Кубанский государственный университет, факультет химии и высоких технологий, г. Краснодар, Россия

E–mail: kot-tlova@mail.ru

В cвязи с активным развитием технологий возрастает потребность в создании высокоэффективных люминесцентных материалов, обладающих электронной проводимостью для органических светоизлучающих диодов. Данная работа направлена на получение новых полифункциональных комплексных соединений, обладающих эффективной люминесценцией и электронной проводимостью для использования. Целью данной работы является синтез и изучение фотолюминесценции комплексных соединений лантанидов с замещенными хинолин-4-карбоновыми кислотами.

В ходе работы были синтезированы 2-фенилхинолин-4-карбоновая, 2-(4-метоксифенил)хинолин-4-карбоновая, 2-(4-бромфенил)хинолин-4-карбоновая, 1,2,3,4-тетрагидроакридин-9-карбоновая, 2,3-дигидро-1H-циклопента[b]хинолин-9-карбоновая кислоты, структура которых подтверждена данными 1H, 13С DEPTQ, 15N, HMBC 1H-13C, HSQC 1H-13C, HMBC 1H-15N ЯМР спектроскопии, а также синтезированы комплексные соединения  Eu3+, Gd3+ и Tb3+ с полученными кислотами состава LnL3×nH2O.

По данным ИК спектров установлено, что все лиганды присутствуют в комплексах в ионизированном виде и бидентантно координируются с ионами лантанидов(III) через карбоксильный атом кислорода и депротонированную карбоксильную группу. По данным спектров люминесценции определены значения триплетных уровней лигандов: для 2-(4-метоксифенил)хинолин-4-карбоновой кислоты Т1 равен 17094 см-1, для 1,2,3,4-тетрагидроакридин-9-карбоновой кислоты Т1 равен 18692 см-1, 2,3-дигидро-1H-циклопента[b]хинолин-9-карбоновой кислоты Т1 равен 22727 см-1. Установлено, что комплексные соединения Eu3+ обладают эффективной люминисценцией, а соединения Tb3+ со всеми используемыми лигандами люминесцентных свойств не проявляют.

Исходя из определенных значений T1 можно также предположить эффективную люминесценцию комплексных соединений ионов, люминесцирующих в ближней ИК-области (Er3+, Nd3+, Yb3+).