Фазовые равновесия в тройных водных системах с азотной кислотой и нитратами кальция, празеодима, неодима

Нестеров А.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E-mail: alexnest87@yandex.ru

В настоящее время для получения редкоземельных элементов (РЗЭ) высокой чистоты используют, чаще всего, технологию жидкофазной экстракции из водно-органических кислых растворов. Несмотря на длительное её использование, условия проведения процессов подбираются, как правило, экспериментально, строгой физико-химической модели процессов не существует. Для оптимизации условий разделения и выделения солей РЗЭ необходимо построить термодинамическую модель многокомпонентной водно-органической солевой системы. Для этого необходимо обладать информацией о физико-химических свойствах как минимум в двойных и тройных подсистемах. Среди всех РЗЭ, соли празеодима и неодима являются, одними из преобладающих в исходных маточных растворах. Также в смесях достаточно часто присутствует высаливатель, как правило, нитрат щелочноземельного металла. Поэтому в качестве объекта исследования в данной работе мы выбрали азотнокислые растворы нитратов кальция, празеодима и неодима.

Целью настоящей работы стало описание фазовых равновесий жидкость-пар и жидкость-твердая фаза в системе H2O – HNO3 – Ca(NO3)2 – Pr(NO3)3– Nd(NO3)3.

- Для облегчения построения термодинамической модели мы решили дополнить имеющиеся литературные данные информацией по активностям компонентов. Одним из наиболее удобных способов определения активности в системах с летучими компонентами является измерение давления пара. Существует множество реализаций данного метода. В этой работе мы остановили свой выбор на статическом методе и методе переноса.

В результате было измерено давление паров при 15, 25 и 35ºC над 12 водными растворами в системах H2O – Ca(NO3)2 – Pr(NO3)3 и H2O – Ca(NO3)2 – Nd(NO3)3 с точностью не хуже 0.5% статическим методом и определено парциальное давление воды и азотной кислоты над 6 азотнокислыми растворами нитрата кальция при 25ºC с точностью не хуже 1% методом переноса. Для обеспечения возможности представления и работы с результатами измерений в различных концентрационных шкалах для всех растворов была определена плотность. При помощи модели Питцера-Симонсона-Клегга провели термодинамическое моделирование фазовых равновесий жидкость-пар и жидкость-твердая фаза в изучаемых системах.