Влияние заместителя в β-циклодекстрине на свойства комплексов их олигомеров с фторхинолонами

Скуредина А.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail:skuredinanna@gmail.com

Несмотря на прогресс в области разработки новых лекарственных средств, инфекционные заболевания остаются одной из наиболее острых проблем медицины в мире. Для увеличения эффективности терапии, снижения вероятности возникновения побочных эффектов и снижения дозировки лекарственных препаратов предлагается использование олигомерных наночастиц на основе производных β-циклодекстрина (ЦД) [1].

Разработана методика получения олигомеров, основанная на сшивании производных β-циклодекстрина органическим линкером гексаметилендиизоцианатом. Исследована структура олигомеров сульфобутилового эфира и метил-β-циклодекстрина разной степени сшивки методом ИК-спектроскопии Фурье. Установлены размеры частиц 100 – 200 нм методом NTA.

Для изучения перспектив полученных наночастиц в качестве систем доставок лекарственных препаратов в качестве модельного объекта был выбран антибактериальный препарат моксифлоксацин [2]. Установлено, что изменение константы диссоциации при комплексообразовании моксифлоксацина с ЦД и его олигомерами зависит от заместителя в ЦД. Так, при образовании комплекса с метил-β-циклодекстрином и его олигомерами значения Кdis близки, а при получении комплексов с олигомерами сульфобутилового эфира ЦД наблюдается увеличение эффективности комплексообразования в 20 раз (Kdis ≈ 10-6 M-1). Данный эффект открывает перспективы применения наночастиц сульфобутилового эфира β-циклодекстрина в качестве систем доставки лекарственных препаратов с пролонгированным действием и регулируемой скоростью высвобождения лекарственного соединения.

Литература

[1] Kurkov S.V., Loftsson T. Cyclodextrins // Int. J. Pharm. 2013.V. 453. P. 167-180.

[2] Le-Deygen I.M., Skuredina A.A., Uporov I.V., Kudryashova E. V. Thermodynamics and molecular insight in guest–host complexes of fluoroquinolones with β-cyclodextrin derivatives, as revealed by ATR-FTIR spectroscopy and molecular modeling experiments // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2017. V. 409. P. 6451-6462.