Стабилизированные липосомальные контейнеры для доставки лекарственных веществ

Ле-Дейген И.М.

Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

e-mail: i.m.deygen@gmail.com

Многие клинически значимые препараты, среди которых доксорубицин, моксифлоксацин, рапамицин, отличаются  малой биодоступностью, что ограничивает их применение в практике. Одним из подходов, позволяющих решить данную проблему, является заключение активной молекулы в липосомальный наноконтейнер. Однако актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос стабильности липосом. Перспективным представляется использование биосовместимых полимеров, которые способны образовывать комплексы с липосомами за счет нековалентных взаимодействий.	В данной работе предложено использовать производные хитозана, которые способны образовывать многоточечные комплексы с липосомами. Для придания контейнеру требуемых свойств предлагается модифицировать хитозан по аминогруппе остатками полиэтиленгликоля и фолиевой кислотой. Целью работы является разработка стабилизированной липосомальной формы доксорубицина, моксифлоксацина и рапамицина и изучение их физико-химических свойств и цитостатической активности. Основным методом анализа свойств комплексов выбрана ИК-спектроскопия Фурье.

Получены производные хитозана  (ММ 5кДа, 15 кДа и 90кДа), модифицированные остатками полиэтиленгликоля (ММ 5 кДа) или фолиевой кислоты с разными степенями модификации (от 5% до 25%). Получены липосомальные формы доксорубицина, рапамицина и моксифлоксацина. Определены эффективность загрузки препаратов в зависимости от условий получения. Получены и охарактеризованы комплексы липосом с производными хитозана. Определено влияние степени модификации хитозана на процесс высвобождения карго из липосом: увеличение степени модификации и молекулярной массы полимера приводит к существенному замедлению высвобождения в кислых средах и к длительной блокаде высвобождения в нейтральных средах. Изучена цитотоксичность комплексов: использование ПЭГ-хитозана не приводит к уменьшению цитотоксического эффекта, в то время как использование конъюгата хитозана с фолиевой кислотой обеспечивает повышение цитотоксичности по отношению к клеточным линиям с оверэкспрессией фолатных рецепторов (Caco2 и MCF7).

Таким образом, в работе предложена платформа для создания новых лекарственных форм социально-значимых препаратов и продемонстрирована возможность управления физико-химическими свойствами системы путем подбора производного хитозана.