Влияние полиамидоамин (РАМАМ) дендримеров на систему коагуляции крови

Иванова Е.М., Исупова Ю.О.

Студентка 6 курса, студентка 4 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

ivanova.liza@gmail.com

Введение. Благодаря таким уникальным свойствам как монодисперсность, наличие внутренних полостей и функциональных групп на поверхности, РАМАМ дендримеры поколений (G4-G7) все чаще используются для доставки лекарств. Катионные РАМАМ дендримеры высоких поколений цитотоксичны, о биобезопасности анионных РАМАМ не достаточно данных. В кровотоке дендримеры могут взаимодействовать с клетками и белками крови. Однако влияние РАМАМ дендримеров на систему гемостаза мало изучено.

Цель. Изучение влияния катионных и анионных РАМАМ дендримеров низких поколений на основные компоненты системы коагуляции.

Результаты. Показано, что и катионные (G1-G3), и анионные (G1.5-G3.5) дендримеры практически не вызывают гемолиз эритроцитов до концентрации 0.8 мМ. Для сравнения влияния заряда РАМАМ дендримеров на основные компоненты системы коагуляции использовали катионный G3 и анионный G2.5, имеющие на поверхности 32 заряженные группы и близкие диаметры (3.6 нм). По сравнению с G2.5, G3 агрессивно влияет на полный гемостатический потенциал плазмы. Рост концентрации G3 до 0.8 мМ снижает скорость образования фибрина (Fn) и его количество в плазме, а рост концентрации G2.5 мало влияет на количество Fn, но незначительно ускоряет коагуляцию и замедляет фибринолиз. G3 полностью подавляет генерацию тромбина (Tb) из протромбина в плазме при 0.05 мМ, а ингибирующий эффект G2.5 наблюдается при более высоких концентрациях. Показало, что G3 незначительно повышает амидазную активность Tb (по S-2238), а G2.5 конкурентно ингибирует активный центр Tb (Ki=0.7 мМ). Оба дендримера в разной степени снижают активность фактора Xa и увеличивают тромбиновое время. Однако G3 значительно увеличивает, а G2.5 практически не влияет на протромбиновое время. Изучение CD спектра фибриногена (Fg) показало, что G3, в отличие от G2.5, влияет на его структуру. Анализ изменения Z-потенциала Fg с ростом концентрации двух дендримеров показал, что молекула Fg содержит около 10 сайтов связывания с G3 и слабо связывается с G2.5.

Выводы. Катионные PAMAM дендримеры, ингибируя генерацию тромбина и изменяя структуру Fg, значительно подавляют коагуляцию. Анионные РАМАМ дендримеры, меньше влияющие на систему коагуляции, могут быть использованы в качестве носителей лекарств.