Влияние фазового состава и локальной кристаллической структуры на транспортные свойства кристаллов ZrO2-Sc2O3-R2O3-Eu2O3 (R – Y, Yb, Gd, Ce)

Ларина Н.А

студент (магистрант)

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Институт физики и химии, Саранск, Россия

E-mail: saharova.1996@mail.ru

Твердые растворы на основе диоксида циркония используются в твердооксидных топливных элементах в качестве электролитических мембран. Наличие кислородных вакансий, образующихся при стабилизации высокотемпературных тетрагональной и кубической фаз диоксида циркония, обеспечивает ионную проводимость этих твердых растворов [1].

Ионная проводимость материалов на основе диоксида циркония зависит от многих факторов. Основными из них являются особенности фазового состава и локальной кристаллической структуры материалов, которые определяются видом и концентрацией стабилизирующих оксидов [2-4].

Перспективными материалами для использования в качестве твердых электролитов наряду с твердыми растворами на основе диоксида циркония стабилизированными оксидами иттрия являются кристаллы диоксида циркония, стабилизированные оксидом скандия. Так, в работе [5] показано, что системы ZrO2-Sc2O3 характеризуются более высокими значениями ионной проводимости по сравнению с системами ZrO2-Y2O3. Однако при увеличении температуры, системы на основе ZrO2-Sc2O3 испытывают фазовый переход из кубической в ромбоэдрическую фазу, в результате чего наблюдается деградация их транспортных свойств в процессе эксплуатации. Для повышения стабильности характеристик и сохранения высокой проводимости твердых электролитов используют солегирование ZrO2-Sc2O3 оксидами иттрия и другими различными оксидами.

Результаты работ [6-9] свидетельствуют о том, что метод оптической спектроскопии с использованием ионов Eu3+ в качестве спектроскопического зонда является эффективным методом выявления особенностей локальной структуры материалов на основе ZrO2, которая формируется с учетом кислородных вакансий. В работе [10] выявлена взаимосвязь между особенностями локальной структуры твердых растворов ZrO2-Y2O3 и их ионной проводимостью.

В настоящей работе методами рентгеновской дифракции и спектроскопии комбинационного рассеяния света выполнены исследования фазового состава монокристаллов ZrO2-Sc2O3-R2O3-Eu2O3 (R – Y, Yb, Gd, Ce), полученных методом направленной кристаллизации расплава с использованием прямого высокочастотного нагрева в холодном контейнере. Методом оптической спектроскопии с использованием ионов Eu3+ в качестве спектроскопического зонда выявлены особенности локальной структуры данных материалов. Также выявлена взаимосвязь локальной структуры и ионной проводимости для данных твердых растворов.

Кристаллы, исследуемые в настоящей работе, были выращены в лаборатории «Фианит» Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН под руководством Ломоновой Е.Е.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ_а, № 16-02-00457.

Литература

- Кузьминов Ю.С., и др. Тугоплавкие материалы из холодного тигля, М.: Наука, 2004.

- Catlow C.R.A. Transport in doped fluorite oxides // Solid State Ionics. 1984. V. 12. P. 67-73.

- Заводинский В.Г. О механизме ионной проводимости в стабилизированном кубическом диоксиде циркония // ФТТ. 2004. Т. 46. С. 441-445.

- Yugami H., et al. Relationship between local structures and ionic conductivity in ZrO2-Y2O3 studied by site-selective spectroscopy // Phys. Rev. 1991. V. 44. P. 9214-9222.

- Kilner J.A., et al. The effects of dopant cation-oxygen vacancy complexes on the anion transport properties of non-stoichiometric fluorite oxides // Solid State Ionics. 1982. V. 6. P. 253-259.

- Dexpert-Ghys J., et al. Site selective spectroscopy and structural analysis of yttria-doped zirconias // Journal of Solid State Chemistry. 1984. V. 54. P. 179–192.

- Воронько Ю.К., и др. Комбинационное рассеяние света в монокристаллах ZrO2-Gd2O3 и ZrO2-Eu2O3 с тетрагональной структурой // Опт. и спектр. 1981. Т. 51. № 4. С. 569–571.

- Борик М.А., и др. Спектроскопия оптических центров ионов Eu3+ в кристаллах частично стабилизированного и стабилизированного диоксида циркония // Опт. и спектр. 2017. Т. 122. № 4. С. 599-606.

- Borik M.A., et al. Spectroscopy of optical centers of Eu3+ ions in ZrO2-Gd2O3-Eu2O3 crystals // Journal of luminescence. 2018. V. 200. P. 66-73.

- Borik M.A., et al. Features of the local structure and transport properties of ZrO2-Y2O3-Eu2O3 solid solutions // J. Alloys and Compaunds. 2019. V. 770. P. 320-326.