Исследование аномального отражения твердых МДС с нанометровым проводящим покрытием.

Иванов Р.А.1, Морозов С.И.1, Фитаев И.Ш.2

1студент, 2аспирант

Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, Физико-технический институт, Симферополь, Россия

E-mail: madara-09@bk.ru

В настоящее время большой интерес уделяется вопросу работоспособности радиоэлектронной аппаратуры при воздействии на нее электромагнитных полей, как направленного, так и естественного происхождения. В современной аппаратуре все манипуляции с сигналами производятся в интегральных микросхемах (ИМС), таким образом вопросы её надежного функционирования приводят к исследованию физических явлений в ИМС при воздействии электромагнитных полей (ЭМП). Учитывая активное развитие полупроводниковой электроники, актуальными являются исследования металлодиэлектрических структур (МДС) с нанометровым проводящим покрытием при воздействии на них электромагнитного излучения [2,3]. Тонкие проводящие пленки являются объектом особого интереса не только в полупроводниковой электронике, но и в области защиты устройств радиотехнического назначения от воздействия внешних СВЧ-излучений, так как они используются в ИМС в качестве контактных площадок, контактов полупроводниковых приборов, соединений между активными элементами. Причем для этого могут использоваться более пяти слоев из проводящих пленок. Проводящие пленки являются неотъемлемой конструктивной составляющей для приборов, модулей и различных СВЧ-устройств. Для экранирования радиотехнических устройств также используются проводящие пленки.

В качестве исследуемых образцов использовались твердые МДС, с S = 15×15 мм, полученные методом ионного напыления [1], представляющие собой ситалл, использующийся в качестве подложки на который нанесен нанометровый слой алюминия. Образцы МДС устанавливались посредине волновода 72х34 перпендикулярно его оси.  f =3 ГГц.

Исследуемой характеристикой являлся оптический коэффициент, представляющий собой относительную мощность отраженной волны (R = РОТР/РПАД). Из рисунка 1 видно, что с увеличением толщины проводящего покрытия растет и мощность отраженной волны, а при достаточно малой толщине проводящего слоя мощность отраженной волны практически нулевая.

В данной работе нам удалось осадить металлические пленки на твердые подложки и показать, что такие структуры могут весьма эффективно взаимодействовать с электромагнитным полем. Следствием данных результатов может быть разработка новых (инновационных) пленочных структур, предназначенных для защиты радиоэлектронного оборудования, приборов от электромагнитного излучения. А также в результате исследований были сделаны выводы о том, что при достижении определенной толщины напыления отраженная мощность может превышать отраженную мощность толстой алюминиевой пластины а так же образца представляющего собой алюминиевую фольгу.

Рис.1. Зависимость R от толщины напыления, а так же сравнения их с образцами алюминиевой фольги и пластинки аналогичных геометрических размеров.

Список литературы

1.	Арсеничев С.П. Дифракция электромагнитного излучения на тонких проводящих пленках металлодиэлектрических структур в прямоугольном волноводе / С.П. Арсеничев [и др.]// Электромагнитные волны и электронные системы. - 2017 г., т. 22, № 2. C.48-53.

2.	Арсеничев С.П. Особенности измерения оптических коэффициентов нанометровых пленок волноводными методами / С. П. Арсеничев [и др.] // Материалы 28-й Междунар. крымской конф. “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо’2018) (28; 2018 г.; Севастополь). – Севастополь, 2018. – С. 2013-2018.

3.	Metal Based Thin Films for Electronics / Ed. K. Wetzig, C. M. Shneiker. Ch.2. Thin Films System: Basic Aspects. Wiley – VCX, 2003. – 378 p.